Kapitola 6.7

Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení 
přemístitelných cisteren

Poznámka: Pro cisternové vozy, vozy se snímatelnými cisternami, nádržkové kontejnery a nádržkové výměnné nástavby (nádržkové výměnné nádoby) jejichž těleso cisterny je zhotoveno z kovového materiálu, jakož i pro bateriové vozy a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 6.8, pro nádržkové kontejnery z vyztužených plastů viz kapitola 6.9.

6.7.1 	Platnost a všeobecné požadavky

6.7.1.1		Požadavky této kapitoly se vztahují na přemístitelné  cisterny určené pro přepravu nebezpečných věcí tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9 všemi druhy  dopravy. Kromě požadavků této kapitoly, pokud není stanoveno  jinak, příslušné požadavky Mezinárodní úmluvy pro bezpečné  kontejnery (CSC) 1972, se změnami a doplňky, musí být splněny  každou přemístitelnou cisternou odpovídající definici "kontejner"  této úmluvy. Dodatečné požadavky mohou být uplatněny na  přemístitelné cisterny přicházející na moře, které jsou  manipulovány na otevřeném moři.

6.7.1.2		S přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku  technické požadavky této kapitoly mohou být nahrazeny jinými podmínkami («.alternativními ujednáními») Tyto alternativní úpravy musí nabízet úroveň  bezpečnosti nejméně takovou, která je dána požadavky této  kapitoly s ohledem na snášenlivost s přepravovanými látkami,  a schopnost přemístitelné cisterny odolat, nárazu, zatížení a  požáru. Pro mezinárodní dopravu alternativní ujednání přemístitelných cisteren musí být schváleny vhodnými příslušnými  orgány.

6.7.1.3		Pokud látka není uvedena v pokynech pro přemístitelné  cisterny (T1 až T23, T50 nebo T75) ve sloupci (10) tabulky A  kapitoly 3.2, prozatímní schválení může být vydáno příslušným  orgánem země původu. Schválení musí být uvedeno v dokumentaci  k zásilce a musí obsahovat nejméně informaci normálně  uvedenou v pokynech pro přemístitelné cisterny a podmínky, za  nichž musí být látka přepravována.

6.7.2		Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu  a zkoušení přemístitelných cisteren určených  pro  přepravu látek tříd 3 až 9

6.7.2.1 	Definice
 Pro účely tohoto oddílu:
Přemístitelná cisterna znamená multimodální cisternu s vnitřním  objemem větším než 450 litrů používaná pro přepravu látek  tříd 3 až 9. Přemístitelná cisterna zahrnuje nádrž s provozní  výstrojí a konstrukční výstrojí nezbytnou pro přepravu  nebezpečných látek. Přemístitelnou cisternu musí být možno plnit  a vyprazdňovat bez sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít  stabilizační členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat  v naplněném stavu. Musí být především konstruována pro zdvih  na vozidlo nebo loď a musí být vybavena zarážkami, úchyty  nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci.  Silniční cisternová vozidla, cisternové vozy, nekovové cisterny a velké nádoby pro volně ložené látky  (IBC) nespadající pod definici přemístitelných  cisteren;
Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje látky určené pro přepravu (vlastní cisterna), včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje provozní výstroj  a konstrukční výstroj;
Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí,  vyprazdňovací, větrací, pojistná, zahřívací, chladicí  a tepelně izolační zařízení;
Konstrukční výstroj  znamená výztužné, upevňovací, ochranné  a stabilizační prvky vně nádrže;
Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená tlak, který  nesmí být menší než nejvyšší z dále uvedených tlaků měřených  na vrcholu nádrže v provozní poloze:
(a)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo

(a)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak, pro který je  nádrž konstruována, jež nesmí být menší než součet:

(i) 	absolutního tlaku par (v barech) látky při  65°C, minus 1 bar; a

(ii) 	dílčího tlaku (v barech) vzduchu nebo jiných plynů v prostoru nad látkou vlivem nejvyšší  teploty 65 ^oC v tomto prostoru a roztažnost kapaliny vlivem zvýšení střední teploty látky t_r  _- t_f (t_f = teplota plnění, obvykle 15 ^oC, t_t = 50°C, nejvyšší střední teplota látky);
Konstrukční tlak znamená tlak používaný pro výpočty požadovaný uznávaným předpisem pro tlakové nádoby. Konstrukční tlak musí být vyšší než nejvyšší z dále uvedených  tlaků:
(a)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během plnění nebo vyprazdňování; nebo

(a)	Součet:
(i) 	absolutního tlaku par (v barech) látky při 65 ^oC,  minus 1 bar;
(ii) 	dílčího tlaku (v barech) vzduchu nebo jiných  plynů v prostoru nad látkou vlivem nejvyšší  teploty 65 ^oC v tomto prostor a roztažnost  kapaliny vlivem zvýšení střední teploty látky t_r  _- t_f (t_f = teplota plnění, obvykle 15 ^oC, t_t =  50°C, nejvyšší střední teplota látky); a
(iii) 	tlaku stanoveného na základě  dynamických sil uvedených v 6.7.2.2.12, ale nejméně 0,35 bar;
(c) 	dvě třetiny nejmenšího zkušebního tlaku uvedeného v příslušných pokynech pro přemístitelné cisterny ve 4.2.4.2.6;
Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže během hydraulické tlakové zkoušky rovný nebo nejméně 1,5 násobku konstrukčního tlaku. Nejnižší zkušební tlak pro přemístitelné cisterny určené pro zvláštní látky je uveden v příslušných pokynech pro 7 přemístitelné cisterny ve 4.2.4.2.6;
Zkouška těsnosti  znamená zkoušku nádrže a její provozní  výstroje používající plyn do vnitřního tlaku nejméně 25 % MAWP;
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet  vlastní hmotnosti přemístitelné cisterny a nejvyšší dovolené  užitečné hmotnosti;
Referenční ocel znamená ocel s mezí pevností v tahu 370 N/mm^2 a prodloužením při přetržení 27 %;
Měkká ocel znamená ocel se zaručenou mezí pevností v tahu 370 N/mm^2 až 400 N/mm^2 a zaručeným nejmenším prodloužením při přetržení podle 6.7.2.3.3.3;
Konstrukční rozmezí teplot pro nádrž musí být od - 40 ^oC do  50 ^oC pro látky přepravované za okolních podmínek. Pro látky  manipulované za podmínek při zvýšené teplotě konstrukční  teplota nesmí být nižší než nejvyšší teplota látky během  plnění, vyprazdňování nebo přepravy. Přísnější konstrukční  teploty musí být uvažovány pro přemístitelné cisterny provozované v  tvrdých klimatických podmínkách.
6.7.2.2		Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky
6.7.2.2.1	Nádrže musí být konstruovány a vyrobeny v souladu s požadavky na tlakové nádoby uznávanými kompetentním orgánem. Nádrže musí být vyrobeny z kovových materiálů vhodných pro tváření. Materiály musí v zásadě odpovídat národním a mezinárodním materiálovým normám. Pro svařované  nádrže musí být použit pouze materiál, jehož svařitelnost  byla plně prokázána. Sváry musí být odborně provedeny a  zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud výrobní proces a materiály to zvláštních ustanoveních pro přemístitelnou cisternu pro  zvláštní látku v sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 nebo pokud je to schváleno příslušným orgánem. Pokud je hliník schválen musí být izolován, aby se zabránilo ztrátě fyzických vlastností, pokud je podroben tepelnému zatížení 110 kW/m^2 po dobu nejvýše 30 minut. Izolace musí zůstat účinná při všech teplotách do 649 ^oC a musí být zakryta materiálem s bodem tavení nejméně 700°C. Materiály přemístitelných cisteren musí být vhodné pro vnější prostředí, ve kterém mohou být  přepravovány.
6.7.2.2.2	Nádrže přemístitelných cisteren, spojovací prvky a  potrubí musí být vyrobeny z materiálů, které jsou:
(a) 	Podstatně odolné proti působení látky(ek)  určené(ých) k přepravě; nebo
(b) 	Netečné nebo neutralizované chemickou reakcí; nebo
(c) 	Potaženy antikorozním materiálem přímo nataženým na nádrž nebo spojeným rovnocennými prostředky.

6.7.2.2.3	Těsnění musí být vyrobená z materiálů odolných  proti látkám určeným k přepravě.

6.7.2.2.4	Pokud jsou nádrže potaženy, potažení musí být  podstatně odolné proti působení látky(ek) určené(ých) k přepravě, homogenní, neporézní, bez trhlin, dostatečně pružné a shodné charakteristiky tepelné roztažnosti nádrže. Potažení každé nádrže, upevnění nádrže a potrubí musí být souvislé a musí pokrývat celou plochu jakékoli příruby. Pokud vnější upevnění jsou přivařena na cisternu, potažení musí být souvislé na upevnění a kolem celé plochy vnějších přírub.

6.7.2.2.5	Spoje a švy potažení musí být provedeny zatavením  materiálů nebo jinými rovnocennými prostředky.

6.7.2.2.6	Dotyk různých kovů, které by mohly způsobit poškození galvanickými účinky, není připuštěn.

6.7.2.2.7	Materiály přemístitelné cisterny, včetně jakýchkoli  přístrojů, těsnění, potažení a příslušenství nesmí nepříznivě  ovlivňovat látky určené k přepravě v přemístitelné cisterně.

6.7.2.2.8	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyrobeny  s podporami pro bezpečnou základnu během přepravy a vhodnými  zvedacími a spouštěcími upevňovacími prvky.

6.7.2.2.9	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu tlaku  způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během normálních podmínek manipulace a dopravy. Konstrukce musí prokázat, že únavové účinky způsobené  opakovanými těmito namáháními v průběhu očekávané životnosti  přemístitelné cisterny byly vzaty v úvahu.
6.7.2.2.10	Nádrž, která má být vybavena dekompresními  ventily, musí být konstruována tak, aby odolala bez stálé  deformace vnějšímu tlaku do 0,21 baru nad vnitřní tlak.  Dekompresní ventil musí být nastaven, aby vypouštěl při  podtlaku ne vyšším než minus (-) 0,21 bar, pokud nádrž není  konstruována pro vyšší vnější přetlak, ve kterém případě  dekompresním ventilem je vybavena, nesmí být vyšší než  konstrukční podtlak cisterny. Nádrž, která nemá být vybavena dekompresním ventilem, musí být konstruována, aby odolala bez  stálé deformace vnějšímu tlaku nejvýše 0,4 bar nad vnitřní  tlak.
6.7.2.2.11	Dekompresní ventily používané na přemístitelných  cisternách, určené pro přepravu látek splňujících kritéria  bodu vzplanutí třídy 3, včetně zahřátých látek přepravovaných  při nebo nad jejich bod vzplanutí, musí být chráněny proti  okamžitému prošlehnutí plamene do nádrže, nebo přemístitelná  cisterna musí mít nádrž schopnou odolat bez úniku vnitřního  výbuchu z prošlehnutí plamene do nádrže.
6.7.2.2.12	Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí při  nejvyšším dovoleném zatížení být schopny absolvovat  následující jednotlivé statické síly:
(a) 	Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským  zrychlením (g)^1);

(b) 	Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr  jízdy není jasně určen, síly musí být  rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobené zemským  zrychlením (g)^1);
			
(c) 	Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)^1); a

(d) 	Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení  včetně účinku gravitace) násobené zemským zrychlením (g)^1).

6.7.2.2.13	U každé ze sil v 6.7.2.2.12 musí být zachován  koeficient bezpečnosti takto:

(a) 	Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti  koeficient 1,5 ve vztahu k mezi tažnosti; nebo
(b) 	Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k zaručeným  0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti.

6.7.2.2.14	Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí  být hodnoty podle národních a mezinárodních materiálových  norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené  nejnižší hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle  materiálových norem mohou být zvýšeny o 15 %, pokud tyto  vyšší hodnoty jsou ověřeny v materiálových kontrolních  osvědčeních. Pokud neexistuje žádná materiálová norma pro  daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané pevnosti  musí být schválena příslušným orgánem.

6.4.2.2.15	Přemístitelné cisterny musí být možno elektricky  uzemnit, pokud jsou určeny pro přepravu látek s bodem  vzplanutí podle kritérií pro třídu 3 včetně zahřátých látek  přepravovaných při teplotě rovné nebo převyšující jejich bod  vzplanutí. Musí být provedena taková opatření, aby se  zamezilo nebezpečnému elektrostatickému výboji. 

6.7.2.2.16	Pokud je to požadováno pro určité látky vhodným  pokynem pro přemístitelné cisterny v 4.2.4.2.6 nebo zvláštním  ustanovením uvedeným ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2,  přemístitelné cisterny musí být provedeny s dodatečnou ochranou,  která může mít formu dodatečné tloušťky nádrže nebo vyššího  zkušebního tlaku, dodatečná tloušťka stěny nebo vyšší  zkušební tlak musí být stanoven podle přirozeného nebezpečí  spojeného s přepravou daných látek.

6.7.2.3		Konstrukční kritéria
6.7.2.3.1	Nádrže musí být konstruovány na základě  matematické analýzy namáhání nebo experimentální míry odolnosti napětí nebo jinými metodami schválenými příslušným  orgánem.
6.7.2.3.2	Nádrže musí být konstruovány a vyrobeny, aby  odolaly hydraulickému zkušebnímu tlaku rovnému nejméně 1,5  násobku konstrukčního tlaku. Zvláštní požadavky pro určité  látky v příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny jsou uvedeny  v sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsány v 4.2.4.2.6  nebo ve zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny uvedeném v  sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2. Pozornost je věnována  požadavkům na nejmenší tloušťku nádrže těchto cisteren  uvedeným v 6.7.2.4.1 až 6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3	Pro kovy vykazující zřetelnou mez pevnosti nebo  charakterizované zaručenou prokázanou pevností (0,2 %  prokázané pevnosti obecně nebo 0.1 % prokázané pevnosti pro  austenitické oceli) primární povrchové napětí s (sigma) v  nádrži nesmí překročit 0,74 Re nebo 0,50 Rm, která z nich je  nižší, při zkušebním tlaku, kde:
Re 	= 	výrazná mez průtažnosti v N/mm^2 nebo 0,2 %  prokázané průtažnosti nebo pro  austenitické ocele  1 % prokázané průtažnosti;
Rm 	= 	       zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm^2.

6.7.2.3.3.1	Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako  nejmenší hodnoty podle národních a mezinárodních  materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel,  stanovené nejnižší hodnoty pro Re a Rm podle materiálových  norem mohou být zvýšeny až o 15 %, jestliže vyšší hodnoty  jsou ověřeny v materiálové kontrolním osvědčení.  Neexistují-li žádné materiálové normy pro daný kov, použité  hodnoty Re a Rm musí být schváleny příslušným orgánem nebo  jím pověřeným orgánem.

6.7.2.3.3.2	Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85,  nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. Hodnoty Re a  Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty  uvedené v materiálovém kontrolním osvědčení.

6.7.2.3.3.3	Oceli použité pro konstrukci nádrží musí mít  prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s absolutním  minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli.  Hliník a hliníkové slitiny používané v konstrukci nádrží musí  mít prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s  absolutním minimem 12 %.

6.7.2.3.3.4	Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů  je třeba dodat, že pro plášťový materiál osa vzorku kovu pro  zkoušku pevnosti musí být v pravém úhlu (kolmá) ke směru  stáčení. Stálé prodloužení při přetržení musí být měřeno na  zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v souladu s  ISO 6892:1998 používající 50 mm délky měření.

6.7.2.4		Minimální tloušťka stěny
6.7.2.4.1	Minimální tloušťka stěny musí být větší než  tloušťka stanovena takto:
(a) 	Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků  6.7.2.4.2 až 6.7.2.4.10;
(b) 	Minimální tloušťka stěny stanovená s uznávanými předpisy pro tlakové nádoby včetně požadavků v  6.7.2.3; a
(c) 	Minimální tloušťka stěny uvedená v příslušném pokynu  pro přemístitelné cisterny v 4.2.4.2.6 nebo podle  zvláštního ustanovení uvedeného ve sloupci (11)  tabulky A kapitoly 3.2.

6.7.2.4.2	Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů  nádrží o průměru do 1,8 m musí mít tloušťku nejméně 5 mm  v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého kovu.  Nádrže o průměru větším než 1,8 m musí mít tloušťku nejméně  6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého  kovu kromě toho, že pro práškové a zrnité tuhé látky obalové  skupiny II nebo III požadavek na minimální tloušťku může být  snížen na nejméně 5 mm tloušťky v referenční oceli nebo  rovnocennou tloušťku použitého kovu.

6.7.2.4.3	Pokud je provedena dodatečná ochrana nádrže proti  poškození, přemístitelné cisterny se zkušebními tlaky menšími než  2,65 bar mohou mít minimální tloušťku stěny zmenšenou úměrně  k provedené ochraně schválenou příslušným orgánem. Avšak  nádrže o průměru nejvýše 1,8 m nesmí mít tloušťku menší než  3 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku použitého  kovu. Nádrže o průměru větším než 1,8 m nesmí mít tloušťku  menší než 4 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku  použitého kovu.

6.7.2.4.4	Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů  nádrží nesmí mít tloušťku menší než 3 mm bez ohledu na  materiál konstrukce.

6.7.2.4.5	Dodatečná ochrana uvedená v 6.7.2.4.3 může být  provedena celkovou vnější konstrukční ochranou, jako vhodný  "sendvičová" konstrukce s vnější ochranou (pláštěm) upevněnou  k nádrži, konstrukce dvojité stěny nebo uzavření nádrže v  kompletním rámu s podélnými a příčnými konstrukčními členy.

6.7.2.4.6	Rovnocenná tloušťka kovu jiná než předepsaná pro  referenční ocel v 6.7.2.4.2 musí být stanovena podle tohoto  vzorce:
e_1 = 
kde:
e_1        =  	požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použitého  kovu;
e_o        =   	minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  stanovené v příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny uvedeném ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsané v 4.2.4.2.6 nebo ve  zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny uvedeném ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2;
Rm_1    = 	minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm^2) použitého kovu (viz 6.7.2.3.3)
A_1	     =      zaručené minimální prodloužení při přetržení  (v %) použitého kovu podle národních nebo mezinárodních norem.
6.7.2.4.7	Pokud je v příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny  v 4.2.4.2.6 uvedena minimální tloušťka 8 mm, 10 mm nebo  12 mm, je třeba poznamenat, že tyto tloušťky jsou založeny na  vlastnostech referenční oceli a průměru nádrže 1,80 m. Pokud  je použit kov jiný než měkká ocel (viz 6.7.2.1) nebo nádrž má  průměr větší než 1,80 m, tloušťka musí být stanovena podle  tohoto vzorce:

e_1 = 
kde:
e_1 	=  	požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použitého  kovu;
e_o       = 	minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  stanovené v příslušném   pokynu pro přemístitelné cisterny uvedeném ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a popsané v 4.2.4.2.6 nebo ve  zvláštním ustanovení pro přemístitelné cisterny  uvedeném ve sloupci  (11) tabulky A kapitoly 3.2;
d_1 	=  	průměr nádrže (v m), avšak nejméně 1,80 m;
Rm_1    =  	minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm^2)  použitého kovu (viz 6.7.2.3.3);
A_1       =   	zaručené minimální prodloužení při přetržení (v %) použitého podle národních nebo mezinárodních norem.

6.7.2.4.8	V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže  menší, než je předepsána v 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 a 6.7.2.4.4. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku ustanovenou  v 6.7.2.4.2 až 6.7.2.4.4. Tato tloušťka musí být výlučně bez  jakýchkoli známek koroze.

6.7.2.4.9	Pokud je použita měkká ocel (viz 6.7.2.1), pro  výpočet se nevyžaduje použití vzorce v 6.7.2.4.6.

6.7.2.4.10	Nesmí být žádné změny tloušťky v místech připojení  konců (dna) k cylindrické části nádrže.

6.7.2.5		Provozní výstroj

6.7.2.5.1	Provozní výstroj musí být tak uspořádána, aby byla  chráněna proti nebezpečí utržení nebo poškození během  přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a nádrží dovoluje-li relativní pohyb mezi jednotlivými konstrukčními částmi, musí být výstroj upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb bez  nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací  vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací ventily), vnitřní  uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti  nebezpečí utržení působením vnějších sil (např. použitím  pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně  přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty  musí umožňovat zajištění proti jakémukoliv uzavření.
6.7.2.5.2	Všechny otvory nádrže určené pro plnění a  vyprazdňovací přemístitelné cisterny musí být vybaveny ručně  ovládaným uzavíracím ventilem umístěným co nejblíže k nádrži,  jak je to jen prakticky možné. Jiné otvory kromě otvorů pro  odvětrání nebo odpouštění tlaku musí být vybaveny buď  uzavíracím ventilem nebo jinými vhodnými uzavíracími  prostředky umístěnými co možno nejblíže k nádrži, jak je to  prakticky možné.
6.7.2.5.3	Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny  otvorem s kryty nebo jinými kontrolními otvory vhodných  rozměrů dovolujícími vnitřní kontrolu a přiměřený vstup pro  údržbu a opravy vnitřku. Komorové přemístitelné cisterny musí mít  otvor s krytem nebo jiné kontrolní otvory pro každou komoru.
6.7.2.5.4	Vnější spojovací prvky musí být seskupeny  dohromady, pokud je to prakticky zdůvodněno. Pro izolaci  přemístitelných cisteren vrchní spojovací prvky musí být  obkrouženy zásobníkem pro únik s vhodným odtokem.
6.7.2.5.5	Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce.
6.7.2.5.6	Každý uzavírací ventil nebo jiné  uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na tlak nádrže MAWP a vyšší berouce v úvahu teploty očekávané během  přepravy. Všechny uzavírací ventily se šroubovými vřeteny  musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro  ostatní ventily poloha (otevřená a zavřená) a směr uzavírání  musí zřetelně vyznačena. Všechny uzavírací ventily musí být  konstruovány tak, aby se zabránilo neúmyslnému otevření.
6.7.2.5.7	Nepohyblivé části, jako jsou kryty, části uzávěrů  atd., musí být vyrobeny z nechráněné korozívní oceli, pokud  mohou přijít do styku třením nebo dotykem s hliníkovými  přemístitelnými cisternami určenými pro přepravu látek splňujících  kritérium bodu vzplanutí třídy 3, včetně zahřátých látek  přepravovaných při teplotě rovné nebo vyšší, než je jejich  bod vzplanutí.
6.7.2.5.8	Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a  instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození  působením tepelné roztaživosti a smršťování mechanických rázů  a vibrací. Všechna potrubí musí být z vhodného kovového  materiálu. Svařované spoje potrubí musí být používány všude,  kde je to jen možné.
6.7.2.5.9	Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít  rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525 ^oC. Spoje nesmí snižovat pevnost potrubí, což se může stát při přeříznutí vláken.
6.7.2.5.10	Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků  potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek MAWP nádrže  nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být podrobena v provozu  činností čerpadla nebo jiného zařízení (kromě zařízení na  vyrovnávání tlaku).
6.7.2.5.11 	Pružné kovy smějí být používány při konstrukci  ventilů a příslušenství.

6.7.2.6		Spodní otvory
6.7.2.6.1	Určité látky nesmějí být přepravovány v přemístitelných  cisternách se spodními otvory, pokud vhodný pokyn pro  přemístitelné cisterny uvedený ve sloupci (l0) tabulky A kapitoly  3.2 popsaný v 4.2.4.6 stanoví, že spodní otvory jsou  zakázány, nesmí být žádné otvory pod hladinou kapaliny  nádrže, pokud je plněna na svoje nejvyšší dovolené plnění.  Pokud existující otvor je uzavřen, musí být opatřen vnitřní a  vnější přivařenou deskou k nádrži.
6.7.2.6.2	Vývody spodního vyprazdňování přemístitelných cisteren  přepravujících určité tuhé krystalizující nebo vysoce viskosní  látky musí být vybaveny nejméně dvěma v sérii uspořádanými a  vzájemně nezávislými uzavíracími zařízeními. Konstrukce  zařízení musí být schválena příslušným orgánem nebo jím  pověřeným orgánem a musí zahrnovat:
a) 	Vnější uzavírací ventil upevněný co možno nejvýše na  nádrž, pokud je to prakticky  účelné; a
b) 	Vodotěsný uzávěr na konci vyprazdňovacího potrubí,  který může být uzavřen slepou  přírubou nebo  šroubovou čepičkou.
6.7.2.6.3	Každý vývod spodního vyprazdňování, kromě  uvedených v 6.7.2.6.2, musí být vybaven třemi v sérii  uspořádanými a vzájemně nezávislými uzavíracími zařízeními.  Konstrukce zařízení musí být schválena příslušným orgánem nebo  jím pověřeným orgánem a musí zahrnovat:
a)	Samozavírací vnitřní uzavírací ventil, jenž je uzavírací ventil v nádrži nebo v přivařené  přírubě nebo jeho společné přírubě, jako:
(i)	Ovládací zařízení pro provoz ventilu je konstruováno tak, aby se zabránilo  jakémukoli nežádoucímu otevření v důsledku nárazu nebo neúmyslného jednání;
(ii)	Ventil může být ovládán svrchu nebo zdola;
(iii)	Pokud je to možné nastavení ventilu (otevřeno  nebo zavřeno) musí být možné  ověřit ze země;
(iv)	Kromě přemístitelných cisteren s vnitřním objemem  nejvýše 1000 litrů, musí být možné uzavřít ventil s přístupné polohy přemístitelné cisterny,  která je vzdálena od ventilu samého; a
(v)	Ventil musí zůstat provozuschopný v případě poškození vnějšího zařízení pro ovládání činnosti ventilu;
b) 	Vnější uzavírací ventil je upevněn co nejblíže k  nádrži jak je to prakticky účelné;
c) 	Vodotěsný uzávěr na konci vyprazdňovacího potrubí, který může být uzavřen slepou  přírubou nebo  šroubovou čepičkou.
6.7.2.6.4	Pro podélnou nádrž vnitřní uzavírací ventil požadovaný v 6.7.2.6.3.1 může být nahrazen dodatečným vnějším zavíracím ventilem. Výrobce musí splnit požadavky příslušného orgánu nebo jím pověřeného orgánu.

6.7.2.7		Bezpečnostní vyrovnávací zařízení
6.7.2.7.1	Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny  nejméně jedním zařízením pro vyrovnávání tlaku. Všechna  vyrovnávací zařízení musí být konstruována, vyrobena a  označena podle požadavků příslušného orgánu nebo jím  pověřeného orgánu.
6.7.2.8		Zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.8.1	Každá přemístitelná cisterna s vnitřním objemem nejvýše  1900 litrů a každou nezávislou komorou přemístitelné cisterny s  tímže vnitřním objemem, musí být vybavena jedním nebo více  zařízeními pro vyrovnávání tlaku pružinového typu a mohou mít průtržný kotouč nebo tavný element a paralelně s pružinovým  zařízením, pokud to není zakázáno v odvolávce na 6.7.2.8.3 v  příslušném pokynu pro přemístitelné cisterny v 4.2.4.2.6. Zařízení  pro vyrovnávání tlaku musí mít dostatečnou kapacitu, aby  zabránilo roztržení nádrže vlivem přetlaku nebo podtlaku  způsobeného plněním, vyprazdňováním nebo zahříváním obsahu.
6.7.2.8.2	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  konstruováno tak, aby se zabránilo vstupu cizí věci, úniku  kapaliny a vývoji nebezpečného zvýšeného tlaku.
6.7.2.8.3	Pokud je to předpokládáno pro přepravu jednotlivých látek příslušným  pokynem pro přemístitelné cisterny uvedeným v sloupci (l0)  tabulky A kapitoly 3.2 a popsané v 4.2.4.2.6, přemístitelné cisterny musí mít zařízení pro vyrovnávání tlaku schválené příslušným orgánem. Pokud je přemístitelná cisterna v provozu vybavena schváleným zařízením pro vyrovnávání tlaku vyrobeného z materiálu snášenlivého s nákladem, zařízení pro vyrovnávání tlaku musí obsahovat průtržný kotouč předcházející pružinovému zařízení pro vyrovnávání tlaku. Pokud průtržný kotouč je vložen do série s požadovaným  zařízením pro vyrovnávání tlaku, prostor mezi průtržným  kotoučem musí být vybaven měřidlem tlaku nebo indikátorem  protržení kotouče proděravění nebo únik, který mohla způsobit  špatná funkce systému pro vyrovnání.
6.7.2.8.4	Každá přemístitelná cisterna s vnitřním objemem menším  než 1900 litrů musí být vybavena zařízením pro vyrovnávání  tlaku, které může být průtržný kotouč, pokud tento kotouč  odpovídá požadavku v 6.7.2.11.1. Pokud není použito pružinové  zařízení pro vyrovnávání tlaku, průtržný kotouč musí být  nastaven na protržení při jmenovitém tlaku rovném zkušebnímu  tlaku.
6.7.2.8.5 	Pokud je nádrž vybavena pro tlakové vyprázdnění vstupní potrubí musí být provedeno s vhodným zařízením pro vyrovnávání tlaku nastavené tak, aby pracovalo při tlaku ne  vyšším než MAWP nádrže a uzavírací ventil byl umístěn co  nejblíže k nádrži, jak je to prakticky účelné.

6.7.2.9		Nastavení zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.9.1	Je třeba připomenout, že zařízení pro vyrovnávání  tlaku musí pracovat pouze v podmínkách přílišného zvýšení  teploty, jelikož cisterna nepodléhá přílišným změnám tlaku  během normálních podmínek přepravy (viz 6.7.2.12.2).
6.7.2.9.2	Požadované zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být nastaveno, aby začalo vypouštěn při jmenovitém tlaku pěti šestin zkušebního tlaku pro nádrže mající zkušební tlak nejvýše 4,5 bar. Po vypuštění zařízení musí uzavřít tlakem  nejvýše 10 % nižším než je otevírací tlak. Zařízení zůstává uzavřeno při všech nižších tlacích. Tento požadavek nezabraňuje použití tlaku vyrovnávacích zařízení tlaku nebo kombinace tlakových a podtlakových vyrovnávacích zařízení.

6.7.2.10	Tavné prvky
6.7.2.10.1	Tavné prvky musí fungovat při teplotě mezi 110 ^oC a 149 ^oC za podmínky, že tlak v nádrži při tavné teplotě nebude vyšší než zkušební tlak. Musí být umístěny na vrcholu nádrže s jejich vstupy ve výparném prostoru a v žádném  případě nesmí být chráněny před vnějším teplem. Tavné  elementy nesmí být používány na přemístitelných cisternách se zkušebním tlakem, který překračuje 2,65 bar. Tavné elementy používané na přemístitelných cisternách určených pro přepravu  zahřátých látek musí být konstruovány pro provoz při teplotě vyšší než bude nejvyšší teplota očekávaná během přepravy a musí splňovat požadavky příslušného orgánu nebo jím pověřeného orgánu.

6.7.2.11	Průtržné kotouče
6.7.2.11.1 	Průtržné kotouče, kromě uvedených v 6.7.2.8.3, musí být nastaveny na protržení při jmenovitém tlaku rovném zkušebnímu tlaku v celém rozsahu konstrukční teploty. Zvláštní pozornost musí být věnována požadavkům v 6.7.2.5.1 a  6.7.2.8.3, pokud jsou používány průtržné kotouče.
6.7.2.11.2	Průtržné kotouče musí být vhodné pro podtlaky, které mohou vzniknout v přemístitelné cisterně.

6.7.2.12	Kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.12.1	Pružinové zařízení pro vyrovnávání tlaku požadované v 6.7.2.8.1 musí mít příčný průtokový průřez rovnocenný otvoru o průměru 31,75 mm. Pokud je používáno podtlakové zařízení pro vyrovnávání tlaku, musí mít plochu  průtokového průřezu nejméně 284 mm^2.
6.7.2.12.2	Kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku za podmínky kompletního zvládnutí ohně přemístitelné cisterny musí být dostatečná omezit tlak v nádrži o 20 % nad tlak uvádějící v činnost zařízení pro vyrovnávání tlaku. Nouzové zařízení pro vyrovnávání tlaku může být použito pro dosažení předepsané vypouštěcí kapacity. Tato zařízení mohou být tavná, pružinová nebo průtržné kotouče nebo kombinace zařízení pružinových a průtržných kotoučů. Celková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena použitím vzorce v 6.7.2.12.2.1 nebo tabulky v 6.7.2.12.2.3.
6.7.2.12.2.1	Pro stanovení celkové požadované kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku, která musí být součtem individuálních kapacit všech spolupůsobících zařízení, musí  být použit následující vzorec:

kde:
Q = 	minimální požadovaný stupeň v krychlových metrech vzduchu za sekundu (m^3/s) za normálních podmínek: 1 bar a 0°C (273 K);
F =  	koeficient této hodnoty:
pro neizolované nádrže F = 1;
pro izolované nádrže F = U(649 - t)/13,6 avšak v žádném případě není menší 	než 0,25, 
kde:
U =	koeficient prostupu tepla v kW.m^2.K^-1 při 38 ^oC
t = 	skutečná teplota látky během plnění (ve ^oC); pokud tato teplota není známa, budiž t = 15 ^oC;
Udaná hodnota F výše uvedená pro izolované nádrže může  být použita, pokud izolace splňuje požadavky uvedené v 6.7.2.12.2.4;
A = 	celková plocha vnějšího povrchu nádrže ve čtverečných  metrech
Z = 	koeficient stlačitelnosti plynu za akumulační  podmínky (pokud tento koeficient není znám, budiž Z  rovno 1);
T = 	absolutní teplota v Kelvinech (^oC + 273) nad  zařízením pro vyrovnávání tlaku za akumulační  podmínky;
L = 	utajené teplo výparnosti kapaliny, v kJ/kg, za  akumulační podmínky;
M = 	molekulární hmotnost vypouštěného plynu;
C = 	konstanta odvozená z jedné z následujících vzorců  jako funkce poměru k specifických tepel:

kde:
C_p = specifické teplo při konstantním tlaku; a
C_v = specifické teplo při konstantním objemu.
Pokud k > 1:

Pokud k = 1 nebo k není znám:

kde e je matematická konstanta 2,7183

C může být též převzata z následující tabulky:

k | C | k | C | k | C
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 | 0,607 0,611 0,615 0,620 0,624 0,628 0,633 0,637 0,641 0,645 0,649 0,652 0,656 | 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 | 0,660 0,664 0,667 0,671 0,674 0,678 0,681 0,685 0,688 0,691 0,695 0,698 0,701 | 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 2,00 2,20 | 0,704 0,707 0,710 0,713 0,716 0,719 0,722 0,725 0,728 0,731 0,770 0,793
6.7.2.12.2.2	Jako alternativa k výše uvedeným vzorcům nádrže konstruované pro přepravu kapalin mohou mít rozměry svých zařízení pro vyrovnávání tlaků podle tabulky v 6.7.2.12.2.3. Tato tabulka počítá s hodnotou izolace F = 1 a musí být upravena podobně, jako když je nádrž izolována.
			 M =  86,7                                          T = 394 K
			 L  =  334, 94 kJ/kg                            C = 0,607
			 Z  =  1
6.7.2.12.2.3	Minimální nouzová ventilační kapacita, Q, v krychlových metrech vzduchu za sekundu při 1 baru a ^oC  (272 K) 

A Exponovaná plocha (čtvereční metry) | Q (Krychlové metry vzduchu za sekundu) | A Exponovaná plocha (čtvereční metry) | Q (Krychlové metry vzduchu za sekundu)
2 | 0.230 | 37.5 | 2.539
3 | 0.320 | 40 | 2.677
4 | 0.405 | 42.5 | 2.814
5 | 0.487 | 45 | 2.949
6 | 0.565 | 47.5 | 3.082
7 | 0.641 | 50 | 3.215
8 | 0.715 | 52.5 | 3.346
9 | 0.788 | 55 | 3.476
10 | 0.859 | 57.5 | 3.605
12 | 0.998 | 60 | 3.733
14 | 1.132 | 62.5 | 3.860
16 | 1.263 | 65 | 3.987
18 | 1.391 | 67.5 | 4.112
20 | 1.517 | 70 | 4.236
22.5 | 1.670 | 75 | 4.483
25 | 1.821 | 80 | 4.726
27.5 | 1.969 | 85 | 4.967
30 | 2.115 | 90 | 5.206
32.5 | 2.258 | 95 | 5.442
35 | 2.400 | 100 | 5.676

6.7.2.12.2.4	Izolační systémy používané za účelem snižování ventilační kapacity musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Ve všech případech izolační systém schválený pro tento účel musí:
(a)	zůstat účinný při všech teplotách až do 649 ^oC; a
(b)	být chráněn pláštěm s bodem tavení 700 ^oC nebo vyšším.

6.7.2.13	Označování zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.13.1	Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  zřetelně a trvale označeno těmito údaji:
(a)	Tlak (v barech nebo kPa) nebo teplota (ve ^oC), na  které je nastaveno vypouštění;
(b)	Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová  zařízení pro vyrovnávání tlaku;
(c)	Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku  pro průtržné kotouče;
(d)	Dovolená tolerance teploty pro tavné prvky;
(e)	Nastavená průtoková kapacita zařízení v normálních  krychlových metrech vzduchu za sekundu (m^3/s);
		Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny následující  údaje:
(f) 	Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku.
6.7.2.12.2	Nastavená průtoková kapacita označená na zařízení  pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena podle ISO 4126-1:1991.

6.7.2.14	Zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.14.1	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo  uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden  ze zdvojených je vždy v provozu. Nesmí být žádná překážka pro otevírání vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro vyrovnávání  tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory nebo potrubí od vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět přebytečné páry nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání tlaku.

6.7.2.15	Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.2.15.1	Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěna  tak, aby za podmínek maximálního plnění byla ve výparném prostoru nádrže, a zařízení musí být tak uspořádáno, aby zajistilo neomezené vypouštění unikajících par. U hořlavých  látek musí být unikající páry vyvedeny přímo ven z nádrže  takovým způsobem, aby se nemohly dostat pod nádrž. Ochranná zařízení, která odklánějí proud par, jsou dovolena pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu zařízení pro vyrovnávání tlaku.
6.7.2.15.2	Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila  přístupu nepovolaných osob k zařízení pro vyrovnávání tlaku a  chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením  přemístitelné cisterny.

6.7.2.16	Stavoznaky (měrná zařízení)
6.7.2.16.1	Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v přímém styku s obsahem nádrže, nesmí být použity.

6.7.2.17	Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení  přemístitelných cisteren
6.7.2.17.1	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich bezpečnou základu  během přepravy. Síly uvedené v 6.7.2.2.12 a koeficient bezpečnosti uvedený v 6.7.2.2.13 musí být vzaty v úvahu při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné konstrukce jsou přípustné.
6.7.2.17.2	Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí  zařízení musí být namontování na všech přemístitelných cisternách. Přednostně musí být upevněna na podpěry přemístitelné cisterny,  avšak mohou být připevněny k výztužným deskám umístěným na nádrži v bodech jejich podpěr.
6.7.2.17.3	Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu klimatický korozívní účinek.
6.7.2.17.4	Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit trvalou část rámu nebo trvale připojeny k rámu. Jednokomorové přemístitelné cisterny o délce menší než 3,65 m nemusí mít tyto  kapsy uzavíratelné, pokud:
(a)	nádrž včetně všech spojovacích prvků jsou dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlí; a
(b)	vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je  nejméně polovina maximální délky přemístitelné cisterny.
6.7.2.17.5	Pokud přemístitelné cisterny nejsou během přepravy chráněny podle 4.2.1.2, nádrže a provozní výstroj musí být  chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady takové ochrany:
(a)	Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit  podélné výztuže chránící nádrž z obou stran na  výškové úrovni jejího středu;
(b)	Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou  mohou tvořit výztužné prstence nebo výztuže upevněné  napříč rámu;
(c)	Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám;
(d)	Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo  převrácením použitím rámu ISO podle  ISO 1496-3:1995.

6.7.2.18	Schválení konstrukce
6.7.2.18.1	Příslušný orgán nebo jím pověřený orgán vydá  osvědčení o schválení konstrukce pro jakoukoli novou  konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení ověřuje, že  přemístitelná cisterna byla prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná  pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této kapitoly a  přiměřeným ustanovením pro látky uvedeným v kapitole 4.2 a v  tabulce A kapitoly 3.2. Pokud série přemístitelných cisteren  jsou vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení platí pro  celé tyto série. Osvědčení se musí odvolávat na zkušební  zprávu prototypu, látky nebo skupiny látek dovolených  přepravovat, materiály konstrukce nádrže a potažení (pokud  bylo použito) a schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí  tvořit mezinárodní rozeznávací značka státu předepsaná v  Úmluvě o silničním provozu, Vídeň l868, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání oproti 6.7.1.2 musí být  uvedena v osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro  schválení menších přemístitelných cisteren vyrobených z materiálů  téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s  identickými podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším  příslušenstvím.
6.7.2.18.2	Zkušební zpráva prototypu pro schválení konstrukce  musí obsahovat nejméně toto:
(a)	Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v  ISO 1496-3:1995;
(b)	Výsledky první prohlídky a zkoušky uvedené v  6.7.2.19.3;
(c)	Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.2.19.1,  je-li předepsána.

6.7.2.19	Kontrola a zkoušení
6.7.2.19.1	Pro cisterny odpovídající definici kontejneru v CSC prototyp představující každou konstrukci musí být podroben zkoušce nárazem. Prototyp přemístitelné cisterny musí prokázat schopnost absorpce sil způsobených nárazem nejméně čtyřnásobku (4 g) MPGM plně naložené přemístitelné cisterny při typickém trvání mechanického rázu očekávaného v železniční  dopravě. Dále je uveden seznam norem popisujících metody vhodné pro provedení zkoušky nárazem:

Association of American Railroads,
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992
	
Canadian Standards Association (CSA),
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods(B620-1987)

Deutsche Bahn AG
Zentralbereich Technik, Minden
Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966.
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests

Spoornet, South Africa
Engineering Development Centre (EDC)
Testing of ISO Tank Containers
Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.2.19.2	Nádrž a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být kontrolována a zkoušena před jejím prvním uvedením do provozu (první kontrola a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých intervalech (periodická kontrola a zkouška po pěti  letech) s kontrolou a zkouškou v polovině této doby (periodická kontrola a zkouška po dvou a půl letech). Kontrola a zkouška může být provedena po dobu tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Výjimečná kontrola a zkouška musí být  provedena bez ohledu na datum poslední periodické kontroly a zkoušky, pokud je to nezbytné podle 6.7.2.19.7.
6.7.2.19.3	První kontrola a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k látkám, které v ní mají být přepravovány, a tlakovou zkoušku. Před uvedením přemístitelné cisterny do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a zkouška uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly nádrž a její spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce těsnosti.
6.7.2.19.4	Periodická kontrola a zkouška po pěti letech, musí zahrnovat vnitřní a vnější prohlídku a, jak je všeobecným  pravidlem, hydraulickou tlakovou zkoušku. Opláštění, tepelná  izolace a potažení musí být sejmuty pouze vzhledem k požadovanému rozsahu spolehlivého zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pokud nádrž a její výstroj byly zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce  těsnosti.
6.7.2.19.5	Mezilehlá periodická zkouška po dvou a půl letech musí zahrnovat nejméně vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k látkám, které v ní mají být přepravovány, zkoušku těsnosti a zkoušku uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Opláštění, tepelná izolace a potažení musí být sejmuty pouze vzhledem k požadovanému rozsahu spolehlivého zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pro přemístitelné cisterny určené pro přepravu jedné látky vnitřní prohlídka po dvou a půl letech může být vypuštěna nebo nahrazena jinou zkušební metodou nebo kontrolními postupy kompetentním orgánem nebo orgánem jím pověřeným.
6.7.2.19.6	Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední pětileté nebo dvou a půlleté periodické kontroly a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.2.19.2. Avšak přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky nebo kontroly. Kromě toho přemístitelná cisterna smí být přepracována po datu uplynuté platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky:
(a)	Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely  provedení příští požadované zkoušky nebo kontroly před znovu naplněním; a
(b)	Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro  období nepřekračující šest měsíců od data uplynutí  platnosti poslední periodické kontroly nebo zkoušky, aby bylo připuštěno navrácení nebezpečných věcí k vlastní dispozici nebo recyklaci. Odvolávka na tuto výjimku musí být uvedena v přepravním dokumentu.
6.7.2.19.7	Výjimečná kontrola a zkouška je nezbytná, pokud přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně poškozené nebo zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by mohly ovlivnit celistvost přemístitelné cisterny. Rozsah výjimečné kontroly a zkoušky musí záviset na  rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí  zahrnovat nejméně dvou a půlletou kontrolu a zkoušku podle  6.7.2.19.5.
6.7.2.19.8	Vnitřní a vnější prohlídky musí zajistit, že:
(a)	Nádrž je zkontrolována na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, zkroucení, vady ve svarech nebo jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že nádrž není bezpečná pro přepravu;
(b)	Potrubí, ventily, ohřívací/chladící systém a těsnění jsou kontrolovány na zkorodované plochy, závady a jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že přemístitelná  cisterna není bezpečnou pro plnění, vyprazdňování nebo přepravu;
(c)	Zařízení pro těsnění uzavíratelných poklopů je provozuschopné a že zde není žádný únik uzavíratelných vík a těsnění;
(d)	Chybějící nebo ztracené západky nebo šrouby na jakémkoli spojení příruby nebo slepé příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny;
(e)	Všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací  zařízení a samočinné uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti;
(f)	Pokud je potažení, je zkontrolováno podle kriterií uvedených jeho výrobcem;
(g) 	Požadovaná označení na přemístitelné cisterně jsou  čitelná a v souladu s příslušnými požadavky; a
(h)	Rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu.
6.7.2.19.9	Kontroly a zkoušky v 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 a 6.7.2.19.7 musí být provedeny znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Pokud tlaková zkouška je částí kontroly a zkoušky, tlaková zkouška musí být jedním údajem vyznačeným na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky  musí být přemístitelná cisterna kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje.
6.7.2.19.10	Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, tyto práce musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem  berouce v úvahu předpisy pro tlakové nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška k původní tlakové zkoušce musí být po ukončení těchto prací.
6.7.2.19.11 	Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost,  přemístitelná cisterna nesmí být vrácena do provozu, pokud nebyla  opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem.

6.7.2.20	Označování
6.7.2.20.1	Každá přemístitelná cisterna musí být označena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů uspořádání přemístitelné cisterny štítek nemůže být trvale připevněn na těleso nádrže, nádrž musí být trvale označena nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby. Jako minimum nejméně tyto údaje musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou.

Země výroby
U 		Schválení 	Schválení 	Pro alternativní ujednání
N 		Země 		Číslo 			   "AA"
Jméno výrobce a značka
Výrobní sériové číslo
Pověřený orgán pro schválení konstrukce
Registrační číslo vlastníka
Rok výroby
Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována
Tlaková zkouška_________ bar/kPa míra^2)
MAWP ________ bar/kPa míra^2)
Vnější konstrukční tlak^3)__________ bar/kPa míra^2)
Rozsah konstrukční teploty ________^oC až _______^oC
Vnitřní objem při 20 ^oC ________ litrů
Vnitřní objem každé komory při 20 ^oC ________ litrů
Datum první tlakové zkoušky a označení znalce
MAWP pro ohřívací/chladicí systém ________ bar/kPa míra^2)
Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu
Rovnocenná tloušťka v referenční oceli_______ mm
Potahový materiál (pokud je použit)
Datum a typ poslední periodické(ých) zkoušky(ek)
Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa míra^2)
Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušce

6.7.2.20.2	Následující údaje musí být vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na kovovém štítku pevně zajištěném na přemístitelné cisterně:
Jméno provozovatele
Název přepravované(ých) látky(ek) a nejvyšší střední teplota volně ložené látky, pokud je vyšší než        5O ^oC
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg
Vlastní hmotnost ______ kg
POZN.: Pro zařazení přepravovaných látek, viz též Čast 5.

6.7.2.20.3 	Jestliže přemístitelná cisterna je konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, slova "OFFSHORE PORTABLE TANK" musí být uvedena na identifikačním štítku.
6.7.3		Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení přemístitelných cisteren určených pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů
6.7.3.1	Definice
Pro účely tohoto oddílu:
Přemístitelná cisterna znamená multimodální cisternu s vnitřním objemem větším než 450 litrů používanou pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů třídy 2. Přemístitelná cisterna zahrnuje nádrž s provozní výstrojí a konstrukční výstrojí nezbytnými pro přepravu plynů. Přemístitelnou cisternu musí být možno plnit a vyprazdňovat bez sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít stabilizační členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat v naplněném stavu. Musí být především konstruována pro zdvih na vozidlo nebo loď a musí být vybavena zarážkami,  úchyty nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci. Silniční cisternová vozidla, železniční cisternové vozy, nekovové cisterny a velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), láhve na plyn a velké nádoby nejsou považovány za spadající do definice přemístitelných cisteren;
Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje  nezchlazené zkapalněné plyny určené pro přepravu (vlastní  cisterna), včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje  provozní výstroj a konstrukční výstroj;
Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, větrací, pojistná a izolační zařízení;
Konstrukční výstroj znamená výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky vně nádrže;
Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená tlak, který nesmí být menší než nejvyšší z dále uvedených tlaků měřených na vrcholu nádrže v provozní poloze, avšak v žádném případě nesmí být nižší než 7 bar:
(a)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo
(b)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak, pro který je  nádrž konstruována, který musí být:
(i)	pro nezchlazený zkapalněný plyn uvedený v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.4.2.6, MAWP (v barech) uvedený v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 pro tento plyn;
(ii)	Pro ostatní nezchlazené zkapalněné plyny nejméně součet:
- 	absolutní tlak par (v barech) nezchlazeného zkapalněného plynu při teplotní referenční  teplotě mínus 1 bar; a
- 	parciální tlak (v barech) vzduchu nebo jiných plynů ve volném prostoru stanoveném při konstrukční referenční teplotě a roztažnosti  kapalné fáze a zvýšením střední teploty volně ložené látky t_r - t_f (t_f = teplota plnění, obvykle 15 ^oC, t_r = 50°C nejvyšší střední  teplota volně ložené látky);
Konstrukční tlak znamená tlak používaný pro výpočty požadovaný uznávaným předpisem pro tlakové nádoby. Konstrukční tlak musí být vyšší než nejvyšší z dále uvedených tlaků:
(a)	Nejvyšší dovolený efektivní přetlak v nádrži během  plnění nebo vyprazdňování; nebo
(b)	Součet:
(i)	nejvyššího efektivního přetlaku, na který je nádrž konstruována, jak je stanoveno v b) v definici MAWP (viz výše); a
(ii)	tlaku kapaliny stanoveného na základě dynamických sil uvedených v 6.7.3.2.9, nejméně 0,35 bar;
Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže  během tlakové zkoušky; 
Zkouška těsnosti znamená zkoušku nádrže a její provozní výstroje používající plyn do vnitřního tlaku nejméně 25 %  MAWP;
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet vlastní hmotnosti přemístitelné cisterny a nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti;
Referenční ocel znamená ocel s mezí pevností v tahu 370 N/mm^2 a prodloužením při přetržení 27 %;
Měkká ocel znamená ocel se zaručenou mezí pevností v tahu 370 N/mm^2 až 400 N/mm^2 a zaručeným nejmenším prodloužením při přetržení podle 6.7.3.3.3.3;
Konstrukční rozmezí teplot pro nádrž musí být od - 40 ^oC do  50 ^oC pro nezchlazené zkapalněné plyny přepravované při klimatických podmínkách. Přísnější konstrukční teploty musí být uvažovány pro přemístitelné cisterny provozované v tvrdých klimatických podmínkách.
Konstrukční referenční teplota znamená teplotu, při které tlak par obsahu je stanoven pro účely výpočtu MAWP. Konferenční referenční teplota musí být nižší než kritická  teplota nezchlazeného zkapalněného plynu určeného pro přepravu, aby bylo zajištěno, že plyn zůstane vždy zkapalněný. Tato hodnota pro každý typ přemístitelné cisterny je tato:
(a)	Nádrž o průměru 1,5 metru nebo menším: 65°C;
(b)	Nádrž o průměru větším než 1,5 metru:
(i)	bez izolace nebo slunečního štítu: 60°C;
(ii)	se slunečním štítem (viz 6.7.3.2.12): 55°C; a
(iii)	s izolací (viz 6.7.3.2.12): 50°C;
Plnicí hustota znamená průměrnou hmotnost nezchlazeného zkapalněného plynu na litr vnitřního objemu nádrže(kg/l). Plnicí hustota je uvedena v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.4.2.6.

6.7.3.2		Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky
6.7.3.2.1	Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny podle požadavků předpisů pro tlakové nádoby uznávaných příslušným orgánem. Nádrže musí být vyrobeny z oceli vhodné pro tváření. Materiály musí v zásadě odpovídat národním nebo mezinárodním  materiálovým normám. Pro svařované nádrže musí být použit  pouze materiál, jehož svařitelnost byla plně prokázána. Svary musí být odborně provedeny a musí zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud je to nezbytné z hlediska výrobního postupu  nebo materiálů, nádrže musí být vhodně tepelně zpracovány pro zajištění přiměřené tuhosti ve svaru a v tepelně namáhaných zónách. Při volbě materiálu musí být vzato v úvahu rozmezí  konstrukční teploty s přihlédnutím k nebezpečí křehkého lomu, namáhání korozívními trhlinami a odolnosti proti nárazu. Pokud je použita jemnozrnná ocel, zaručená mez průtažnosti musí být nejméně 460 N/mm^2 a zaručená hodnota meze pevnosti  nejméně 725 N/mm^2 podle materiálové specifikace. Materiály  přemístitelné cisterny musí být vhodné pro klimatické podmínky, v  nichž mohou být přepravovány.
6.7.3.2.2	Nádrže přemístitelných cisteren, spojovací prvky a potrubí musí být vyrobeny z materiálů, které jsou:
(a)	Značně imunní proti působení nezchlazeného(ých) zkapalněného(ých) plynu(ů); nebo
(b)	Značně netečné nebo neutralizované chemickou reakcí.
6.7.3.2.3	Těsnění musí být vyrobena z materiálů snášenlivých s nezchlazeným(i) zkapalněným(i) plynem(y) určených k přepravě.
6.7.3.2.4	Musí se zabránit dotyku mezi různými kovy, který by mohl mít za následek poškození galvanickým účinkem.
6.7.3.2.5	Materiály přemístitelné cisterny, včetně jakýchkoli zařízení, těsnění a příslušenství nesmí nepříznivě ovlivnit nezchlazené zkapalněné plyny určené k přepravě v přemístitelné cisterně.
6.7.3.2.6	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyrobeny s podporami pro bezpečnou základnu během přepravy a vhodnými zvedacími a spouštěcími upevňovacími prvky.
6.7.3.2.7	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu tlaku způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během normálních podmínek manipulace a dopravy. Konstrukce musí prokázat, že únavové účinky způsobené opakovanými těmito namáháními v průběhu očekávané životnosti přemístitelné cisterny byly vzaty v úvahu.
6.7.3.2.8	Nádrže musí být konstruovány tak, aby odolaly vnějšímu tlaku (přetlaku) nejméně 0,4 bar nad vnitřním tlakem bez  trvalé deformace. Jestliže je nádrž vystavena značnému  podtlaku před plněním nebo během vyprazdňování, musí být  konstruována tak, aby odolala vnějšímu přetlaku nejméně 0,9 bar nad vnitřním tlakem a musí být zkoušena při tomto tlaku.
6.7.3.2.9	Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí při nejvyšším dovoleném zatížení být schopny absorbovat následující jednotlivé statické síly:
(a)	Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským zrychlením (g)^4);
(b)	Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí být rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobené zemským zrychlením (g)^4);
(c)	Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)^4); a
(d)	Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení včetně účinku gravitace) násobené zemským zrychlením (g)^4).
6.7.3.2.10	U každé ze sil v 6.7.2.2.12 musí být zachován  koeficient bezpečnosti takto:
(a)	Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k mezi průtažnosti; nebo
(b)	Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti.
6.7.3.2.11	Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být hodnoty podle národních a mezinárodních materiálových norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené nejnižší hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle materiálových norem mohou být zvýšeny o 15 %, pokud tyto vyšší hodnoty jsou ověřeny v materiálových kontrolních osvědčeních. Pokud neexistuje žádná materiálová norma pro daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být schválena příslušným orgánem.
6.7.3.2.12	Pokud nádrže určené pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů jsou vybaveny tepelnou izolací, systémy tepelné izolace musí splňovat následující požadavky:
(a)	Musí tvořit plášť pokrývající nejméně jednu třetinu avšak nejvýše jednu polovinu horního povrchu nádrže a oddělena od nádrže vzduchovou vrstvou o výšce asi 40 mm; a
(b)	Musí tvořit úplné potažení přiměřené tloušťky izolačních materiálů tak, aby se zabránilo prostupu vlhkosti a poškození za normálních podmínek přepravy a prostupu tepla většímu než 0,67 W.m^-2.K^-1;
(c)	Pokud ochranné opláštění je tak uzavřeno, že je plynotěsné, zařízení musí být provedeno tak, aby zabránilo jakémukoli tlaku vyvíjenému v izolační vrstvě v případě nedostatečné plynotěsnosti nádrže a její výstroje;
(d)	Tepelná izolace nesmí znesnadnit přístup ke spojovacím prvkům a vypouštěcím zařízením.
6.7.3.2.13	Přemístitelné cisterny určené pro přepravu hořlavých  zchlazených zkapalněných plynů musí být možno elektricky uzemnit.

6.7.3.3		Konstrukční kritéria
6.7.3.3.1	Nádrže musí být kruhového průřezu.
6.7.3.3.2	Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby odolaly zkušebnímu tlaku nejméně 1,3 násobku konstrukčního tlaku. Konstrukce nádrže musí brát v úvahu minimální hodnoty MAWP v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.4.2.6 pro každý nezchlazený zkapalněný plyn určený k přepravě. Pozornost se musí věnovat požadavkům na minimální tloušťku nádrže pro nádrže uvedené v 6.7.3.4.
6.7.3.3.3	Pro oceli vykazující zřetelnou mez pevnosti nebo charakterizované zaručenou prokázanou pevností (0,2 % prokázané pevnosti obecně nebo 0.1 % prokázané pevnosti pro  austenitické oceli) primární povrchové napětí s v nádrži nesmí překročit 0,75 Re nebo 0,50 Rm, která z nich je nižší, při zkušebním tlaku, kde:
Re = 	výrazná mez průtažnosti v N/mm^2 nebo 0,2 %  prokázané průtažnosti nebo pro austenitické ocele 1 % prokázané průtažnosti;
		Rm = 		zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm^2

6.7.3.3.3.1	Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako nejmenší hodnoty podle národních a mezinárodních materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel, stanovené nejnižší hodnoty pro Re a Rm podle materiálových norem mohou být zvýšeny až o 15 %, jestliže vyšší hodnoty jsou ověřeny v materiálové kontrolním osvědčení. Neexistují-li  žádné materiálové normy pro daný kov, použité hodnoty Re a Rm  musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným  orgánem.
6.7.3.3.3.2	Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85, nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. Hodnoty Re a Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty uvedené v materiálovém kontrolním osvědčení.6.7.3.3.3.3. Oceli použité pro konstrukci nádrží musí mít prodloužení při přetržení v % nejméně 10000/Rm s absolutním minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli. 
6.7.3.3.3.3	Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů je třeba dodat, že pro plášťový materiál osa vzorku kovu pro  zkoušku pevnosti musí být v pravém úhlu (kolmá) ke směru  stáčení. Stálé prodloužení při přetržení musí být měřeno na zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v souladu s ISO 6892:1998 používající 50 mm délky měření.

6.7.3.4	Minimální tloušťka stěny

6.7.3.4.1	Minimální tloušťka stěny musí být větší než tloušťka stanovena takto:
(a)	Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků  6.7.3.4; a
(b)	Minimální tloušťka stěny stanovená s uznávanými předpisy pro tlakové nádoby včetně požadavků v  6.7.3.3.
6.7.3.4.2	Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů nádrží o průměru nejvýše 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než 5 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použité oceli. Nádrže o průměru větším než 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než 6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použité oceli.
6.7.3.4.3	Cylindrické části, konce (dna) a kryty uzávěrů nádrží nesmí mít tloušťku menší než 4 mm bez ohledu na materiál konstrukce.
6.7.3.4.4	Rovnocenná tloušťka oceli jiná než předepsaná pro referenční ocel v 6.7.3.4.2 musí být stanovena podle tohoto  vzorce:
e_1 = 
kde:
e_1  =  	požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použité  oceli;
e_o  =  	minimální tloušťka (v mm) referenční oceli  uvedená v 6.7.3.4.2;
Rm_1 =  	minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm^2) použité oceli (viz 6.7.3.3.3);
A_1 =  		zaručené minimální prodloužení při přetržení (v %) použité oceli podle národních nebo mezinárodních norem.

6.7.3.4.5	V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže menší, než je předepsána v 6.7.3.4.1 až 6.7.3.4.3. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku ustanovenou v 6.7.3.4.1 až 6.7.3.4.3. Tato tloušťka musí být výlučně bez jakýchkoli známek koroze.
6.7.3.4.6	Pokud je použita měkká ocel (viz 6.7.3.1), pro výpočet se nevyžaduje použití vzorce v 6.7.3.4.4.
6.7.3.4.7	Nesmí být žádné změny tloušťky v místech připojení  konců (den) k cylindrické části nádrže.

6.7.3.5		Provozní výstroj
6.7.3.5.1	Provozní výstroj musí být tak uspořádána, aby byla chráněna proti nebezpečí utržení nebo poškození během přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a nádrží dovoluje relativní pohyb mezi jednotlivými částmi konstrukce, výstroj musí být tak upevněna, aby dovolovala takový pohyb bez nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací ventily), vnitřní uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti nebezpečí utržení působením vnějších sil (např. použitím pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti jakémukoliv uzavření.
6.7.3.5.2	Všechny otvory přemístitelných cisteren o průměru větším než 1,5 mm, kromě otvorů pro zařízení pro vyrovnávání tlaku, kontrolních otvorů a uzavřených odvzdušňovacích otvorů, musí být vybaveny nejméně třemi vzájemně nezávislými  uzavíracími zařízeními v sérii, první vnitřní uzavírací ventil, ventil omezující nadměrný průtok nebo rovnocenné zařízení, druhý vnější uzavírací ventil a třetí slepá příruba nebo rovnocenné zařízení.
6.7.3.5.2.1	Pokud je přemístitelná cisterna vybavena ventilem omezujícím nadměrný průtok, tento ventil musí být upevněn tak, že jeho nastavení je uvnitř nádrže, nebo uvnitř svařované příruby nebo, pokud je upevněn na vnějšku, jeho instalace musí být provedena tak, aby v případě nárazu jeho účinnost zůstala zachována. Ventily omezující nadměrný průtok musí být zvoleny a upevněny tak, aby uzavíraly automaticky, jestliže nastavený průtok stanovený výrobcem je dosažen. Spoje a příslušenství vedoucí do nebo z takového ventilu musí mít kapacitu pro průtok větší, než je nastavený průtok ventilu omezujícího průtok.
6.7.3.5.3	Pro plnicí a vyprazdňovací otvory prvním uzavíracím zařízením musí být vnitřní uzavírací ventil a druhým musí být uzavírací ventil umístěný na přístupném místě  na každém vyprazdňovacím a plnicím potrubí.
6.7.3.5.4	Pro spodní plnící a vyprazdňovací otvory přemístitelných cisteren určených pro přepravu hořlavých a/nebo jedovatých nezchlazených zkapalněných plynů vnitřní uzavírací ventil musí být rychle uzavírací bezpečnostní zařízení, které uzavírá automaticky v případě neočekávaného pohybu přemístitelné cisterny během plnění nebo vyprazdňování nebo vzniku požáru. Kromě přemístitelných cisteren, majících vnitřní objem nejvýše 1000 litrů, musí být možné ovládat toto zařízení dálkově.
6.7.3.5.5	Kromě plnících, vyprazdňovacích a tlak plynu vyrovnávajících otvorů nádrže musí mít otvory, ve kterých  jsou upevněna měřidla, teploměry a tlakoměry. Spoje pro takové přístroje musí být provedeny vhodnými přivařenými nástavci nebo kapsami a nesmí se použít šroubové spoje skrz  nádrž.
6.7.3.5.6	Všechny přemístitelné cisterny musí být vybaveny otvorem s kryty nebo jinými kontrolními otvory vhodných rozměrů dovolujícími vnitřní kontrolu a přiměřený vstup pro údržbu a opravy vnitřku.
6.7.3.5.7	Vnější spojovací prvky musí soustředěny, jak je to účelně proveditelné.
6.7.3.5.8	Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce.
6.7.3.5.9	Každý uzavírací ventil nebo jiné uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na tlak nádrže MAWP a vyšší berouce v úvahu teploty očekávané během přepravy. Všechny uzavírací ventily se šroubovými vřeteny musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro ostatní ventily poloha (otevřená a zavřená) a směr uzavírání musí zřetelně vyznačena. Všechny uzavírací ventily musí být konstruovány tak, aby se zabránilo neúmyslnému otevření.
6.7.3.5.10	Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození působením tepelné roztaživosti a smršťování mechanických rázů a vibrací. Všechna potrubí musí být z vhodného kovového materiálu. Svařované spoje potrubí musí být používány všude, kde je to jen možné.

6.7.3.5.11	Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525 ^oC. Spoje nesmí snižovat pevnost potrubí, což se může stát při přeříznutí vláken.
6.7.3.5.12	Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek MAWP nádrže nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být podrobena v provozu činností čerpadla nebo jiného zařízení (kromě zařízení na vyrovnávání tlaku).
6.7.3.5.13	Pružné kovy smějí být používány při konstrukci ventilů a příslušenství.

6.7.3.6.	Spodní otvory
6.7.3.6.1	Určité nezchlazené zkapalněné plyny nesmí být přepravovány v přemístitelných cisternách se spodními otvory, pokud pokyn pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.4.2.6 neuvádí, že spodní otvory jsou dovoleny. Žádné otvory v nádrži nesmí být pod úrovní hladiny kapaliny, je-li plněna na nejvyšší dovolené plnění.

6.7.3.7		Zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.3.7.1	Přemístitelné cisterny musí být provedeny s jedním nebo více pružinovými zařízeními pro vyrovnávání tlaku. Zařízení pro vyrovnávání tlaku se musí otevírat automaticky při tlaku nejméně MAWP být plně otevřeny při tlaku rovném 110 % MAWP. Tato zařízení musí po vypuštění uzavírat při tlaku nižším nejvýše o 10 % otevíracího tlaku a musí zůstat uzavřen při všech nižších tlacích. Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být typu, který bude odolávat dynamickým silám včetně pohybu kapaliny. Průtržné kotouče, které nejsou uspořádány do série s pružinovým zařízením pro vyrovnávání tlaku, nejsou dovoleny. 
6.7.3.7.2	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být konstruováno tak, aby se zabránilo vstupu cizí věci, úniku kapaliny a vývoji nebezpečného zvýšeného tlaku.
6.7.3.7.3	Přemístitelné cisterny určené pro přepravu určitých nezchlazených zkapalněných plynů uvedených v pokynu pro přemístitelné cisterny T v 4.2.4.2.6 musí mít zařízení pro vyrovnávání tlaku, schválené příslušným orgánem. Pokud je přemístitelná cisterna v provozu vybavena schváleným zařízením pro vyrovnávání tlaku vyrobeným z materiálů snášenlivých s nákladem, takové zařízení musí mít průtržný kotouč předřazený pružinovému zařízení. Prostor mezi průtržným kotoučem a zařízením musí být vybaven měřidlem tlaku nebo vhodným sdělovacím ukazatelem. Toto uspořádání dovoluje odhalení protržení kotouče, propíchnutí nebo únik, který může způsobit špatnou činnost zařízení pro vyrovnávání tlaku. Průtržný kotouč se protrhne při jmenovitém tlaku o 10 % vyšším než je počáteční vypouštěcí tlak zařízení pro vyrovnávání tlaku.
6.7.3.7.4	V případě víceúčelových přemístitelných cisteren  zařízení pro vyrovnávání tlaku musí otevírat při tlaku uvedeném v 6.7.3.7.1 pro plyny mající nejvyšší dovolený tlak plynů jejichž přeprava v přemístitelné cisterně je dovolena.

6.7.3.8		Kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.3.8.1	Kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečná, aby v případě celkového požáru tlak (včetně akumulace) uvnitř nádrže nepřekročil 120 % MAWP. Pružinová vyrovnávací zařízení musí být použita pro dosažení předepsané plné vypouštěcí kapacity. V případě víceúčelových cisteren kombinovaná dodávková kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být vzata pro plyn, který vyžaduje nejvyšší dodávkovou kapacitu z plynů, jejichž přeprava v přemístitelných cisternách je dovolena.
6.7.3.8.1.1	Pro stanovení celkové požadované kapacity zařízení pro vyrovnávání tlaku, která musí být součtem individuálních kapacit všech spolupůsobících zařízení, musí  být použit následující vzorec^5):
		
 kde:
Q =  minimální požadovaný stupeň v krychlových metrech vzduchu za sekundu (m^3/s) za normálních  podmínek: 1 bar a 0°C (273°K);
		F =    koeficient této hodnoty:
pro neizolované nádrže F = 1;
pro izolované nádrže F = U(649 - t)/13,6 avšak v žádném případě není menší než 0,25, 
kde:
U = koeficient prostupu tepla v kW.m ^- ^2.K^- ^1 při 38 ^oC
t = skutečná teplota látky během plnění (ve °C); pokud tato teplota není    známa, budiž t = 15°C;
Udaná hodnota F výše uvedená pro izolované nádrže může být použita, pokud izolace splňuje požadavky uvedené v 6.7.3.8.1.2;
A = 	celková plocha vnějšího povrchu nádrže ve čtverečných  metrech
Z = koeficient stlačitelnosti plynu za akumulační podmínky (pokud tento koeficient není znám, budiž Z rovno 1);
T = 	absolutní teplota v Kelvinech (^oC + 273) nad  zařízením pro vyrovnávání tlaku za akumulační  podmínky;
L =    utajené teplo výparnosti kapaliny, v kJ/kg, za akumulační podmínky;
	         M =   molekulární hmotnost vypouštěného plynu;
C = 	konstanta odvozená z jedné z následujících vzorců jako funkce poměru k specifických tepel:

kde:
C_p = specifické teplo při konstantním tlaku; a
C_v = specifické teplo při konstantním objemu.
Pokud k > 1:
	
Pokud k = 1 nebo k  není znám:
	
kde
 e je matematická konstanta 2,7183
C může být též převzata z následující tabulky:
                                  
k | C | k | C | k | C
1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 | 0.607 0.611 0.615 0.620 0.624 0.628 0.633 0.637 0.641 0.645 0.649 0.652 0.656 | 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 | 0.660 0.664 0.667 0.671 0.674 0.678 0.681 0.685 0.688 0.691 0.695 0.698 0.701 | 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70 2.00 2.20 | 0.704 0.707 0.710 0.713 0.716 0.719 0.722 0.725 0.728 0.731 0.770 0.793

6.7.3.8.1.2	Izolační systémy používané za účelem snižování ventilační kapacity musí být schváleny příslušným orgánem  nebo jím pověřeným orgánem. Ve všech případech izolační systém schválený pro tento účel musí:
(a)	zůstat účinný při všech teplotách až do 649 ^oC; a
(b)	být chráněn pláštěm s bodem tavení 700 ^oC nebo  vyšším.

6.7.3.9		Označování zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.3.9.1	Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být zřetelně a trvale označeno těmito údaji:
(a)	Tlak (v barech nebo kPa), na které je nastaveno vypouštění;
(b)	Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová zařízení pro vyrovnávání tlaku;
(c)	Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku pro průtržné kotouče;a
(d)	Nastavená průtoková kapacita zařízení v normálních krychlových metrech vzduchu za sekundu (m^3/s);
		Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny následující údaje:
(e) 	Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku.

6.7.3.9.2	Nastavená průtoková kapacita označená na zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena podle ISO 4126-1:1991.

6.7.3.10	Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku

6.7.3.10.1	Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden ze zdvojených je vždy provozuschopný a schopný splnit požadavky v 6.7.3.8. Nesmí být žádná překážka pro otevírání vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro vyrovnávání tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory od vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět přebytečné páry nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání tlaku.

6.7.3.11	Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku

6.7.3.11.1	Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěna tak, aby za podmínek maximálního plnění byla ve výparném prostoru nádrže, a zařízení musí být tak uspořádáno, aby zajistilo neomezené vypouštění unikajících par. U hořlavých nezchlazených zkapalněných plynů musí být unikající páry vyvedeny přímo ven z nádrže takovým způsobem, aby se nemohly dostat pod nádrž. Ochranná zařízení, která odklánějí proud par, jsou dovolena pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu  zařízení pro vyrovnávání tlaku.

6.7.3.11.2	Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila přístupu nepovolaných osob k zařízení pro vyrovnávání tlaku a chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením  přemístitelné cisterny.

6.7.3.12	Stavoznaky (měrná zařízení)

6.7.3.12.1	Pokud přemístitelná cisterna je určena pro hmotnostní plnění, musí být vybavena jedním nebo více měřícími zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v přímém styku s obsahem nádrže, nesmí být použity.

6.7.3.13	Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení přemístitelných cisteren

6.7.3.13.1	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich bezpečnou základu během přepravy. Síly uvedené v 6.7.3.2.9 a koeficient bezpečnosti uvedený v 6.7.3.2.10 musí být vzaty v úvahu při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné konstrukce jsou přípustné.

6.7.3.13.2	Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí zařízení musí být namontování na všech přemístitelných cisternách. Přednostně musí být upevněna na podpěry přemístitelné cisterny, avšak mohou být připevněny k výztužným deskám umístěným na nádrži v bodech jejich podpěr.
6.7.3.13.3	Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu klimatický korozívní účinek.
6.7.3.13.4	Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit trvalou část rámu nebo trvale připojeny k rámu. Jednokomorové  přemístitelné cisterny o délce menší než 3,65 m nemusí mít tyto  kapsy uzavíratelné, pokud:
(a)	nádrž a všechny spojovací prvky jsou dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlí; a
(b)	vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je nejméně polovina maximální délky přemístitelné cisterny.
6.7.3.13.5	Pokud přemístitelné cisterny nejsou během přepravy chráněny podle 4.2.2.3, nádrže a provozní výstroj musí být chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady takové ochrany:
(a) 	Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit podélné výztuže chránící nádrž z obou stran na výškové úrovni jejího středu;
(b) 	Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo výztuže upevněné napříč rámu;
(c) 	Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám;
(d) 	Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo převrácením použitím rámu ISO podle ISO 1496-3:1995.
6.7.3.14	Schválení konstrukce

6.7.3.14.1	Příslušný orgán nebo jím pověřený orgán vydá osvědčení o schválení konstrukce pro jakoukoli novou konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení ověřuje, že přemístitelná cisterna byla prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná  pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této kapitoly a přiměřeným ustanovením pro plyny uvedeným v pokynu pro přemístitelné cisterny T50 v 4.2.4.6. Pokud série přemístitelných cisteren jsou vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení platí pro celé tyto série. Osvědčení se musí odvolávat na zkušební zprávu prototypu, plyny dovolené přepravovat, materiály konstrukce nádrže a potažení (pokud bylo použito) a schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí tvořit mezinárodní rozeznávací značka státu předepsaná v Úmluvě o silničním provozu, Vídeň l868, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání podle 6.7.1.2 musí být uvedena v osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších přemístitelných cisteren vyrobených z materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s identickými podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím.
6.7.3.14.2	Zkušební zpráva prototypu pro schválení konstrukce  musí obsahovat nejméně toto:
(a)	Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v ISO 1496-3:1995;
(b)	Výsledky první prohlídky a zkoušky uvedené v  6.7.3.15.3;
(c)	Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.3.15.1, je-li předepsána.
6.7.3.15	Kontrola a zkoušení

6.7.3.15.1	Pro přemístitelné cisterny, které odpovídají definici kontejneru v CSC, je pro každý prototyp nutno provést zkoušku nárazem. Prototyp přemístitelné cisterny musí prokázat schopnost absorpce sil způsobených nárazem nejméně čtyřnásobku (4 g) MPGM plně naložené přemístitelné cisterny při typickém trvání mechanického rázu očekávaného v železniční dopravě. Dále je uveden seznam norem popisujících metody  vhodné pro provedení zkoušky nárazem:

Association of American Railroads,
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992
	
Canadian Standards Association (CSA),
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods(B620-1987)

Deutsche Bahn AG
Zentralbereich Technik, Minden
Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966.
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests

Spoornet, South Africa
Engineering Development Centre (EDC)
Testing of ISO Tank Containers
Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.3.15.2	Nádrž a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být kontrolovány a zkoušeny před jejím prvním uvedením do provozu (první kontrola a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých intervalech (periodická kontrola a zkouška po pěti letech) s kontrolou a zkouškou v polovině této doby (periodická kontrola a zkouška po dvou a půl letech). Kontrola a zkouška může být provedena po dobu tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Výjimečná kontrola a zkouška musí být provedena bez ohledu na datum poslední periodické kontroly a zkoušky, pokud je to nezbytné podle 6.7.3.15.7.
6.7.3.15.3	První kontrola a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k nezchlazeným zkapalněným plynům, které v ní mají být přepravovány, a tlakovou zkoušku podle zkušebních postupů uvedených v 6.7.3.3.2. Tlaková zkouška může být provedena  jako hydraulická tloušťka nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu po dohodě s příslušným orgánem nebo jím pověřeným  orgánem. Před uvedením přemístitelné cisterny do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a zkouška uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly nádrž a její spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce těsnosti. Všechny svary vystavené úrovni plného namáhání v nádrži musí být zkontrolovány během první zkoušky rentgenem, ultrazvukem nebo jinou metodou nedestruktivní zkoušky. To se nevztahuje na opláštění.
6.7.3.15.4	Periodická kontrola a zkouška po pěti letech, musí  zahrnovat vnitřní a vnější prohlídku a, jak je všeobecným pravidlem, hydraulickou tlakovou zkoušku. Opláštění, tepelná izolace a potažení musí být sejmuty pouze vzhledem k požadovanému rozsahu spolehlivého zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pokud nádrž a její výstroj byly zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce  těsnosti.
6.7.3.15.5	Mezilehlá periodická zkouška po dvou a půl letech musí zahrnovat nejméně vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem k nezchlazeným  zkapalněným plynům, které v ní mají být přepravovány, zkoušku těsnosti a zkoušku uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Opláštění, tepelná izolace a potažení musí být sejmuty pouze vzhledem k požadovanému rozsahu spolehlivého zhodnocení charakteristik přemístitelné cisterny. Pro přemístitelné cisterny určené pro přepravu jednoho nezchlazeného zkapalněného plynu vnitřní prohlídka po dvou a půl letech může být vypuštěna nebo nahrazena jinou zkušební metodou nebo kontrolními postupy kompetentním orgánem nebo orgánem jím pověřeným.
6.7.3.15.6	Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední pětileté nebo dvou a půlleté periodické kontroly a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.3.15.2. Avšak přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky nebo kontroly. Kromě toho přemístitelná cisterna smí být přepracována po datu uplynuté platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky:
(a)	Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely provedení příští požadované zkoušky nebo kontroly před znovu naplněním; a
(b)	Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro období nepřekračující šest měsíců od data uplynutí platnosti poslední periodické kontroly nebo zkoušky, aby bylo připuštěno navrácení nebezpečných věcí k vlastní dispozici nebo recyklaci. Odvolávka na  tuto výjimku musí být uvedena v přepravním dokumentu.
6.7.3.15.7	Výjimečná kontrola a zkouška je nezbytná, pokud přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně poškozené nebo zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by mohly ovlivnit celistvost přemístitelné  cisterny. Rozsah výjimečné kontroly a zkoušky musí záviset na rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí zahrnovat nejméně dvou a půlletou kontrolu a zkoušku podle 6.7.3.15.5.
6.7.3.15.8	Vnitřní a vnější prohlídky musí zajistit, že:
(a)	Nádrž je zkontrolována na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, zkroucení, vady ve svarech nebo jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že přemístitelná cisterna není bezpečná pro přepravu;
(b)	Potrubí, ventily systém a těsnění jsou kontrolovány na zkorodované plochy, závady a jiné okolnosti, včetně úniku, které by mohly způsobit, že přemístitelná cisterna není bezpečnou pro plnění, vyprazdňování  nebo přepravu;
(c)	Zařízení pro těsnění uzavíratelných poklopů je provozuschopné a že zde není žádný únik uzavíratelných vík a těsnění;
(d)	Chybějící nebo ztracené západky nebo šrouby na jakémkoli spojení příruby nebo slepé  příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny;
(e)	Všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací zařízení a  samočinné uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti;
(f)	Požadovaná označení na přemístitelné cisterně jsou čitelná a v souladu s příslušnými požadavky; a
(g)	Rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu.
6.7.3.15.9	Kontroly a zkoušky v 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 a 6.7.3.15.7 musí být provedeny znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Pokud tlaková zkouška je částí kontroly a zkoušky, tlaková zkouška musí být jedním údajem vyznačeným na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky musí být přemístitelná cisterna kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje.
6.7.3.15.10	Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, tyto práce musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem  berouce v úvahu předpisy pro tlakové nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška k původní tlakové zkoušce musí být po ukončení těchto prací.
6.7.3.15.11	Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost,  přemístitelná cisterna nesmí být vrácena do provozu, pokud nebyla opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem.

6.7.3.16	Označování
6.7.3.16.1	Každá přemístitelná cisterna musí být označena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů uspořádání přemístitelné cisterny štítek nemůže být trvale připevněn na těleso nádrže, nádrž musí být trvale označena nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby. Jako minimum nejméně tyto údaje musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou.

Země výroby
U     Schválení                    Schválení 	          Pro alternativní ujednání
 	N     Země                          Číslo                                             "AA"
Jméno výrobce a značka
Výrobní sériové číslo
Pověřený orgán pro schválení konstrukce
Registrační číslo vlastníka
Rok výroby
Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována
Tlaková zkouška_________ bar/kPa míra^6)
MAWP ________ bar/kPa míra^6)
Vnější konstrukční tlak^7) ________ bar/kPa míra^6)
Rozsah konstrukční teploty ________^oC až _______^oC
Rozsah referenční konstrukční teploty ________^oC až _______^oC
Vnitřní objem při 20 ^oC ________ litrů
Datum první tlakové zkoušky a označení znalce
Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu
Rovnocenná tlouštka v referenční oceli_______ mm
Datum a typ poslední periodické(ých) zkoušky(ek)
Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa míra^6)
Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušce

6.7.3.16.2	Následující údaje musí být vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na kovovém štítku pevně zajištěném na přemístitelné cisterně:
Jméno provozovatele
Název nezchlazeného zkapalněného plynu(ů) dovoleného k  přepravě
Název přepravované(ých) látky(ek) a nejvyšší střední teplota volně ložené látky, pokud je vyšší než     5O°C
Nejvyšší dovolená užitečná hmotnost pro každý nezchlazený zkapalněný plyn ________ kg
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg
Vlastní hmotnost ______ kg

POZN.: Pro zařazení přepravovaných nezchlazených  zkapalněných, viz Část 5.

6.7.3.16.3	Jestliže přemístitelná cisterna je konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, slova "OFFSHORE PORTABLE TANK" musí být uvedena na identifikačním štítku.

6.7.4 	Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení přemístitelných cisteren určených pro přepravu zchlazených zkapalněných plynů

6.7.4.1		Definice
		Pro účely tohoto oddílu:
Přemístitelná cisterna znamená tepelně izolovanou multimodální cisternu s vnitřním objemem větším než 450 litrů vybavená provozní a konstrukční výstrojí nezbytnou přepravu zchlazených zkapalněných plynů. Přemístitelnou cisternu musí být možno plnit a vyprazdňovat bez sejmutí konstrukční výstroje. Musí mít stabilizační členy vně nádrže a musí ji být možno zvedat v naplněném stavu. Musí být především konstruována pro  zdvih na vozidlo nebo loď a musí být vybavena zarážkami, úchyty nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci. Silniční cisternová vozidla, železniční cisternové vozy, nekovové cisterny a velké nádoby pro volně ložené látky  (IBC), láhve na plyn a velké nádoby nejsou považovány za spadající do definice přemístitelných cisteren;
Cisterna znamená konstrukci, kterou normálně tvoří buď:
(a) 	Plášť a jedna nebo více nádrží, kde z prostoru mezi nádrží(emi) a pláštěm je vyčerpán vzduch (vakuová izolace), a tento systém může být současně doplněn tepelně izolačním systémem; nebo
(b) 	Plášť a vnitřní nádrž s mezivrstvou tepelně izolačního materiálu (např. tuhé pěny);
Nádrž znamená část přemístitelné cisterny, která obsahuje zchlazené zkapalněné plyny určené pro přepravu, včetně otvorů a jejich uzávěrů, ale nezahrnuje provozní výstroj a konstrukční výstroj;
Plášť znamená vnější izolační opláštění, které může být částí  izolačního systému;
Provozní výstroj znamená měřicí přístroje a plnicí, vyprazdňovací, větrací, pojistná, komprimující, chladicí a  tepelně izolační zařízení;
Konstrukční výstroj znamená výztužné, upevňovací, ochranné  a stabilizační prvky vně nádrže;
Nejvyšší dovolený provozní tlak (MAWP) znamená nejvyšší dovolený efektivní přetlak ve vrcholu nádrže naplněné přemístitelné cisterny v její provozní poloze včetně nejvyššího efektivního tlaku během plnění a vyprazdňování;
Zkušební tlak znamená nejvyšší přetlak ve vrcholu nádrže během tlakové zkoušky; 
Zkouška těsnosti znamená zkoušku nádrže a její provozní výstroje používající plyn do vnitřního tlaku nejméně 90 %  MAWP;
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) znamená součet vlastní hmotnosti přemístitelné cisterny a nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti;
Skutečná doba naplnění znamená dobu, která uplyne od začátku plnění až do zvýšení tlaku vlivem zahřívání na nejnižší nastavený tlak zařízení omezujícího(ch) tlak;
Referenční ocel znamená ocel s mezí pevností v tahu  370 N/mm^2 a prodloužením při přetržení 27 %;
Nejvyšší konstrukční teplota znamená teplotu, která je  používána pro konstrukci a výrobu nádrže nepřekračující nejnižší (studenou) teplotu (provozní teplotu) obsahu během normálních podmínek plnění, vyprazdňování a přepravy.

6.7.4.2		Všeobecné konstrukční a výrobní požadavky
6.7.4.2.1	Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny podle požadavků předpisů pro tlakové nádoby uznávaných příslušným orgánem. Nádrže a pláště musí být vyrobeny z kovových materiálů vhodných pro tváření. Pláště musí být vyrobeny z oceli. Nekovové materiály mohou být použity pro připojení a podpory mezi nádrží a pláštěm, pokud vlastnosti těchto materiálů při nejmenší konstrukční teplotě jsou prokázány jako dostačující. Materiály musí v zásadě odpovídat národním nebo mezinárodním materiálovým normám. Pro svařované nádrže a pláště musí být použity pouze materiály, jejichž svařitelnost byla plně prokázána. Svary musí být odborně provedeny a musí zaručovat úplnou bezpečnost. Pokud je to nezbytné z hlediska výrobního postupu nebo materiálů, nádrže musí být vhodně tepelně zpracovány pro zajištění přiměřené tuhosti ve svaru a v tepelně namáhaných zónách. Při volbě materiálu musí být vzato v úvahu rozmezí konstrukční teploty s přihlédnutím k nebezpečí křehkého lomu, vodíkové křehkosti namáhání korozívními trhlinami a odolnosti proti nárazu. Pokud je použita jemnozrnná ocel, zaručená mez průtažnosti musí být nejméně 460 N/mm^2 a zaručená hodnota meze pevnosti nejméně 725 N/mm^2 podle materiálové specifikace. Materiály přemístitelné cisterny musí být vhodné pro klimatické podmínky, v nichž mohou být přepravovány.
6.7.4.2.2	Jakákoli část přemístitelné cisterny, včetně spojovacích prvků, těsnění a potrubí, které mohou normálně přijít do styku s přepravovaným zchlazeným zkapalněným plynem musí být snášenlivá s tímto zchlazeným zkapalněným plynem.
6.7.4.2.3	Musí se zabránit dotyku mezi různými kovy, který by mohl mít za následek poškození galvanickým účinkem.
6.7.4.2.4	Systém tepelné izolace musí tvořit úplné opláštění nádrže(í) účinnými izolačními materiály. Vnější izolace musí být chráněna pláštěm tak, aby se zabránilo pronikaní vlhkosti a jinému poškození za normálních přepravních podmínek.
6.7.4.2.5	Pokud je plášť uzavřen tak, že je plynotěsný, zařízení musí být provedeno tak, aby zabránilo jakémukoli nebezpečnému tlaku vyvíjenému v izolačním prostoru.
6.7.4.2.6	Přemístitelné cisterny určené pro přepravu zchlazených zkapalněných plynů majících bod varu nižší než minus (-) 182°C při atmosférickém tlaku nesmí obsahovat materiály, které mohou nebezpečně reagovat s kyslíkem nebo kyslíkem obsaženým ve vzduchu, pokud jsou umístěny v částech tepelné  izolace, kde je nebezpečí styku s kyslíkem nebo s kapalinou obohacenou kyslíkem.
6.7.4.2.7	Izolační materiály se nesmí příliš zhoršovat v provozu.
6.7.4.2.8	Referenční skutečná doba naplnění musí být stanovena pro každý zkapalněný plyn určený k přepravě v přemístitelné cisterně.
6.7.4.2.8.1	Referenční skutečná doba naplnění musí být stanovena metodou uznávanou příslušným orgánem na základě následujícího:
(a)	Účinnosti izolačního systému stanovené podle  6.7.4.2.8.2;
(b)	Nejnižšího nastaveného tlaku zařízení  omezujícího(ch) tlak;
(c)	Prvních plnících podmínek;
(d)	Očekávané okolní teploty 30 ^oC;
(e)	Fyzikálních vlastností jednotlivého zchlazeného zkapalněného plynu určeného k přepravě.
6.7.4.2.8.2	Účinnost izolačního systému (tepelný příkon ve wattech) musí být stanoven při zkoušce typu přemístitelné cisterny podle postupu uznávaného příslušným orgánem. Tuto zkoušku tvoří buď:
(a)	Zkouška při konstantním tlaku (např. při atmosférickém tlaku), pokud ztráta zchlazeného zkapalněného plynu je měřena po celou dobu; nebo
(b)	Zkouška uzavřeného systému pokud vzrůst tlaku v nádrži je měřen po celou dobu.
Pokud je prováděna zkouška při konstantním tlaku, musí se brát v úvahu změny atmosférického tlaku. Pokud se provádějí zkoušky, korekce musí být provedeny pro jakékoli změny okolní teploty od očekávané referenční teploty hodnoty 30°C.
POZN.:  Pro stanovení skutečné teploty naplnění před každou cestou, viz 4.2.3.7.
6.7.4.2.9	Cisterna s pláštěm vakuově izolované dvojité stěny musí mít buď vnější konstrukční tlak nejméně 100 kPa (1 bar) přetlaku vypočteného podle uznávaného technického předpisu a kalkulovaného kritického tlaku nejméně 200 kPa (2 bary) přetlaku. Vnitřní a vnější vyztužení mohou být zahrnuta při výpočtu schopnosti pláště odolávat vnějšímu tlaku.
6.7.4.2.10	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny se základnou zajišťující bezpečnost během přepravy a s vhodnými zvedacími a spouštěcími zařízeními.
6.7.4.2.11	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly, beze ztráty obsahu, nejméně vnějšímu tlaku vyvolanému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným  namáháním během normálních podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí prokázat, že účinky únavy způsobené opakovaným působením těchto namáháním během očekávané životnosti přemístitelné cisterny byly vzaty v úvahu.
6.7.4.2.12	Přemístitelné cisterny a jejich upevnění musí při nejvyšším dovoleném zatížení být schopny absorbovat následující jednotlivé statické síly:
(a)	Ve směru jízdy: dvojnásobek MPGM násobená zemským zrychlením (g)^8);
(b)	Vodorovně kolmo na směr jízdy: MPGM (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí  být rovnocenné dvojnásobku MPGM) násobené zemským zrychlením (g)^8);
(c)	Svisle vzhůru: MPGM násobená zrychlením (g)^8); a
(d)	Svisle dolů: dvojnásobek MPGM (celkové zatížení včetně účinku gravitace) násobené zemským zrychlením (g)^8).

6.7.4.2.13	U každé ze sil v 6.7.2.2.12 musí být zachován koeficient bezpečnosti takto:
(a) 	Pro kovy mající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k mezi průtažnosti; nebo
(b) 	Pro kovy nemající výrazně definovanou mez průtažnosti koeficient 1,5 ve vztahu k zaručeným 0,2 % prokázané průtažnosti a pro austenitické oceli 1 % prokázané průtažnosti.
6.7.4.2.14	Hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být hodnoty podle národních a mezinárodních materiálových norem. Pokud jsou používány austenitické oceli, stanovené nejnižší hodnoty meze pevnosti nebo prokázané pevnosti podle materiálových norem mohou být zvýšeny o 15 %, pokud tyto vyšší hodnoty jsou ověřeny v materiálových kontrolních osvědčeních. Pokud neexistuje žádná materiálová norma pro daný materiál, hodnota meze pevnosti nebo prokázané pevnosti musí být schválena příslušným orgánem.
6.7.4.2.15	Pokud nádrže určené pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů jsou vybaveny tepelnou izolací, systémy tepelné izolace musí splňovat následující požadavky:

6.7.4.3		Konstrukční kritéria

6.7.4.3.1	Nádrže musí být kruhového průřezu.
6.7.4.3.2	Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby odolaly zkušebnímu tlaku nejméně 1,3 násobku MAWP. Pro nádrže s vakuovou izolací zkušební tlak nesmí být menší než součet MAWP a 100 kPa (1 bar). V žádném případě zkušební tlak nesmí být menší než 300 kPa (3 bary) přetlaku. Pozornost musí být věnována požadavkům na nejmenší tloušťku stěny uvedeným v  6.7.4.4.2 až 6.7.4.4.7.
6.7.4.3.3	Pro kovy vykazující zřetelnou mez pevnosti nebo charakterizované zaručenou prokázanou pevností (0,2 % prokázané pevnosti obecně nebo 0.1 % prokázané pevnosti pro austenitické oceli) primární povrchové napětí s v nádrži nesmí překročit 0,75 Re nebo 0,50 Rm, která z nich  je nižší, při zkušebním tlaku, kde:
Re =	výrazná mez průtažnosti v N/mm^2 nebo 0,2 %  prokázané průtažnosti nebo pro austenitické ocele 1 % prokázané průtažnosti;
Rm = zaručená minimální pevnost v tahu v N/mm^2.  
6.7.4.3.3.1	Použité hodnoty Re a Rm musí být stanoveny jako nejmenší hodnoty podle národních a mezinárodních materiálových norem. Pokud je použita austenitická ocel, stanovené nejnižší hodnoty pro Re a Rm podle materiálových  norem mohou být zvýšeny až o 15 %, jestliže vyšší hodnoty jsou ověřeny v materiálové kontrolním osvědčení. Neexistují-li žádné materiálové normy pro daný kov, použité hodnoty Re a Rm  musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem.
6.7.4.3.3.2	Oceli, které mají poměr Re/Rm větší než 0,85, nejsou dovoleny pro výrobu svařovaných nádrží. Hodnoty Re a Rm použité pro stanovení tohoto poměru musí být hodnoty uvedené v materiálovém kontrolním osvědčení.
6.7.4.3.3.3	Oceli použité pro konstrukci nádrží musí mít  prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s absolutním minimem 16 % pro jemnozrnné oceli a 20 % pro ostatní oceli. Hliník a hliníkové slitiny používané v konstrukci nádrží musí mít prodloužení při přetržení v % nejméně 10 000/Rm s absolutním minimem 12 %.
6.7.4.3.3.4	Pro účely stanovení skutečných hodnot materiálů  je třeba dodat, že pro plášťový materiál osa vzorku kovu pro zkoušku pevnosti musí být v pravém úhlu (kolmá) ke směru stáčení. Stálé prodloužení při přetržení musí být měřeno na zkušebních vzorcích v pravoúhlých příčných řezech v souladu s ISO 6892:1998 používající 50 mm délky měření.

6.7.4.4		Minimální tloušťka stěny
6.7.4.4.1	Minimální tloušťka stěny musí být větší než  tloušťka stanovena takto:
(a) 	Minimální tloušťka stěny stanovená podle požadavků 6.7.4.4.2 až 6.7.4.4.7; a
(b) 	Minimální tloušťka stěny stanovená s uznávanými předpisy pro tlakové nádoby včetně požadavků v  6.7.4.3.
6.7.4.4.2	Nádrže o průměru nejvýše 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než 5 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použitém kovu. Nádrže o průměru větším než 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než 6 mm v referenční oceli nebo rovnocennou  tloušťku v použitém kovu.
6.7.4.4.3	Nádrže vakuově izolovaných cisteren o průměru nejvýše 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než 3 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použitém kovu. Takové nádrže o průměru větším než 1,80 m nesmí mít tloušťku menší než  4 mm v referenční oceli nebo rovnocennou tloušťku v použitém kovu.
6.7.4.4.4	Pro vakuově izolované cisterny celková tloušťka pláště a nádrže musí odpovídat nejmenší tloušťce předepsané v 6.7.4.4.2, tloušťka nádrže samé nesmí být menší než nejmenší tloušťka předepsaná v 6.7.4.4.3.
6.7.4.4.5	Nádrže nesmí mít tloušťku menší než 3 mm bez  ohledu na materiál konstrukce.
6.7.4.4.6	Rovnocenná tloušťka oceli jiná než předepsaná pro  referenční ocel v 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.3 musí být stanovena  podle tohoto vzorce:
e_1 = 
kde:
e_1= požadovaná rovnocenná tloušťka (v mm) použité oceli;
e_o = minimální tloušťka (v mm) referenční oceli uvedená v 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.3;
Rm_1=	minimální zaručená pevnost v tahu (v N/mm^2) použité oceli (viz 6.7.4.3.3);
A_1 = zaručené minimální prodloužení při přetržení  (v %) použité oceli podle národních nebo mezinárodních norem.
6.7.4.4.7	V žádném případě nesmí být tloušťka stěny nádrže menší, než je předepsána v 6.7.4.4.1 až 6.7.4.4.5. Všechny části nádrže musí mít minimální tloušťku ustanovenou v 6.7.4.4.1 až 6.7.4.4.6. Tato tloušťka musí být výlučně bez jakýchkoli známek koroze.
6.7.4.4.8	Nesmí být žádná náhlá změna tloušťky v místě spojení konců (den) k cylindrické částí nádrže.

6.7.4.5		Provozní výstroj
6.7.4.5.1	Provozní výstroj musí být tak uspořádána, aby byla chráněna proti nebezpečí utržení nebo poškození během přepravy a manipulace. Pokud spoj mezi rámem a cisternou nebo pláštěm a nádrží dovoluje relativní pohyb, výstroj musí být tak upevněna, aby dovolovala takový pohyb bez nebezpečí poškození provozních částí. Vnější spojovací vyprazdňovací prvky (potrubí, uzavírací ventily), uzavírací ventil a jeho sedlo musí být chráněny proti nebezpečí utržení působením vnějších sil (např. použitím pružných částí). Plnící a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti jakémukoliv uzavření.
6.7.4.5.2	Každý plnicí a vyprazdňovací otvor přemístitelných cisteren používaných pro přepravu hořlavých zchlazených zkapalněných plynů musí být vybaven nejméně třemi vzájemně nezávislými uzavíracími zařízeními v sérii, první uzavírací ventil umístěný co nejblíže k plášti, druhý uzavírací ventil a třetí slepá příruba nebo rovnocenné zařízení. Uzavírací ventil nejbližší k plášti musí být rychle uzavíratelné zařízení, které uzavírá automaticky v případě nezamýšleného pohybu přemístitelné cisterny během plnění nebo vyprazdňování nebo vzniku požáru. Toto zařízení musí být také možno dálkově ovládat.
6.7.4.5.3	Každý plnicí a vyprazdňovací otvor přemístitelných cisteren používaných pro přepravu hořlavých zchlazených zkapalněných plynů musí být vybaven nejméně dvěma vzájemně nezávislými uzavíracími zařízeními v sérii, první uzavírací ventil umístěný co nejblíže k plášti, druhé slepá příruba nebo rovnocenné zařízení.
6.7.4.5.4	Pro části potrubí, které zůstávají uzavřeny na obou stranách a kde může být uzavřena kapalina, musí být zajištěna metoda automatického vyrovnávání tlaku pro zabránění zvýšení tlaku vyvinutého v potrubí.
6.7.4.5.5	Vakuově izolované cisterny nemusí mít otvory pro  kontrolu.
6.7.4.5.6	Vnější spojovací prvky musí soustředěny, jak je to účelně proveditelné.
6.7.4.5.7	Každý spoj na přemístitelné cisterně musí být zřetelně označen s uvedením své funkce.
6.7.4.5.8	Každý uzavírací ventil nebo jiné uzavírací prostředky musí být konstruovány a vyrobeny na tlak nádrže MAWP a vyšší berouce v úvahu teploty očekávané během přepravy. Všechny uzavírací ventily se šroubovými vřeteny musí být uzavírány pravotočivým pohybem ručního kola. Pro ostatní ventily poloha (otevřená a zavřená) a směr uzavírání musí zřetelně vyznačena. Všechny uzavírací ventily musí být  konstruovány tak, aby se zabránilo neúmyslnému otevření.
6.7.4.5.9	Pokud jsou použita tlaková zařízení, musí spoje těchto zařízení pro kapaliny a páru pokud možno opatřeny ventilem na obalu, aby se při poškození tlakových zařízení zabránilo uniku naplněné věci.

6.7.4.5.10	Potrubí musí být konstruováno, vyrobeno a instalováno tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození působením tepelné roztaživosti a smršťování mechanických rázů a vibrací. Všechna potrubí musí být z vhodného kovového materiálu. Pro ochranu před únikem způsobenému ohněm musí se používat pouze ocelové potrubí a svařované spoje mezi pláštěm a spojem k prvnímu uzávěru jakéhokoli vývodu. Metoda připojení uzávěru k tomuto spoji musí být odsouhlaseny příslušným  orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Spoje potrubí musí být svařeny všude, kde je to nezbytné.
6.7.4.5.11	Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení pájecích materiálů nesmí být vyšší než 525°C. Spoje nesmí snižovat pevnost potrubí, což se může stát při přeříznutí vláken.
6.7.4.5.12	Materiály konstrukce ventilů a příslušenství musí mít uspokojivé vlastnosti při nejnižší provozní teplotě přemístitelné cisterny.
6.7.4.5.13 	Průtržný tlak všech potrubí a spojovacích prvků potrubí nesmí být menší než nejvyšší čtyřnásobek MAWP nádrže nebo čtyřnásobek tlaku, kterému může být podrobena v provozu činností čerpadla nebo jiného zařízení (kromě zařízení na vyrovnávání tlaku).

6.7.4.6		Zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.4.6.1	Každá nádrž musí být provedena se dvěma nezávislými pružinovými zařízeními pro vyrovnávání tlaku. Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí otevírat automaticky při tlaku nejméně MAWP být plně otevřeny při tlaku rovném 110 % MAWP. Tato zařízení musí po vypuštění uzavírat při tlaku nižším nejvýše o 10 % otevíracího tlaku a musí zůstat uzavřen při všech nižších tlacích. Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být typu, který bude odolávat dynamickým silám včetně pohybu kapaliny. 
6.7.4.6.2	Nádrže pro nehořlavé zchlazené zkapalněné plyny a vodík mohou mít kromě toho průtržné kotouče v sérii s pružinovými zařízeními pro vyrovnávání tlaku, jak je uvedeno v 6.7.4.7.2 a 6.7.4.7.3.
6.7.4.6.3	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být  konstruováno tak, aby se zabránilo vstupu cizí věci, úniku kapaliny a vývoji nebezpečného zvýšeného tlaku.
6.7.4.6.4	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být schválena příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem.

6.7.4.7		Kapacita a nastavení zařízení pro vyrovnávání  tlaku
6.7.4.7.1	V případě ztráty podtlaku ve vakuově izolované cisterně nebo ztráty 20 % izolace cisterny izolované tuhými materiály kombinovaná kapacita všech instalovaných zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečná, aby tlak (včetně akumulace) uvnitř nádrže nepřekročil 120 % MAWP.
6.7.4.7.2	Pro nehořlavé zchlazené zkapalněné plyny (kromě  kyslíku) a vodík tato kapacita může být dosažena použitím průtržných kotoučů paralelně s požadovanými zařízeními pro vyrovnávání tlaku. Průtržné kotouče se musí protrhnout při jmenovitém tlaku rovném zkušebnímu tlaku nádrže.
6.7.4.7.3	Za okolností popsaných v 6.7.4.7.1 a 6.7.4.7.2 společně s kompletním prošlehnutím plamene kombinovaná kapacita všech instalovaných zařízení pro vyrovnávání tlaku  musí být dostatečná, aby omezila tlak v nádrži na zkušební tlak.
6.7.4.7.4	Požadovaná kapacita zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být vypočtena podle technických předpisů uznávaných příslušným orgánem^9).
6.7.4.8		Označování zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.4.8.1	Každé zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být zřetelně a trvale označeno těmito údaji:
(a)	Tlak (v barech nebo kPa), na které je nastaveno vypouštění;
(b)	Dovolená tolerance vypouštěcího tlaku pro pružinová zařízení pro vyrovnávání tlaku;
(c)	Referenční teplota odpovídající nastavenému tlaku pro průtržné kotouče;a
(d)	Nastavená průtoková kapacita zařízení v normálních krychlových metrech vzduchu za sekundu (m^3/s);
	Pokud je to proveditelné, musí být uvedeny následující údaje:
(e) 	Jméno výrobce a příslušné katalogové číslo zařízení pro vyrovnávání tlaku.
6.7.4.8.2 	Nastavená průtoková kapacita označená na zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být stanovena podle ISO 4126-1:1991.

6.7.4.9		Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.4.9.1	Spoje k zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně propustit požadované vypouštění do zařízení pro vyrovnávání tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být vestavěn mezi nádrž a zařízení pro vyrovnávání tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že požadavky 6.7.4.7 jsou vždy splněny. Nesmí být žádná překážka pro otevírání vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro vyrovnávání  tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Otvory od vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku, pokud jsou používány, musí vypouštět přebytečné páry nebo kapaliny do atmosféry za podmínek minimálního zpětného tlaku do zařízení pro vyrovnávání tlaku.

6.7.4.10	Umístění zařízení pro vyrovnávání tlaku
6.7.4.10.1	Každé vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěno na vrchol nádrže co nejblíže podélnému a příčnému středu nádrže, jak je to proveditelné. Všechna vyústění zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěna tak, aby za podmínek maximálního plnění byla ve výparném prostoru nádrže, a zařízení musí být tak uspořádáno, aby zajistilo neomezené vypouštění unikajících par. U zchlazených zkapalněných plynů musí být unikající páry vyvedeny přímo ven z nádrže takovým způsobem, aby se nemohly dostat pod cisternu. Ochranná zařízení, která odklánějí  proud par, jsou dovolena pouze tehdy, nezmenšují-li kapacitu zařízení pro vyrovnávání tlaku.
6.7.4.10.2	Uspořádání musí být provedena tak, aby zabránila přístupu nepovolaných osob k zařízení pro vyrovnávání tlaku a chránila tato zařízení před poškozením způsobeným převrácením přemístitelné cisterny.

6.7.4.11	Stavoznaky (měrná zařízení)
6.7.4.11.1	Pokud přemístitelná cisterna je určena pro hmotnostní plnění, musí být vybavena jedním nebo více měřícími zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu, která jsou v přímém styku s obsahem nádrže, nesmí  být použity.

6.7.4.11.2       Spoj pro měření podtlaku musí být proveden v plášti.

6.7.4.12	Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí vybavení přemístitelných cisteren
6.7.4.12.1	Přemístitelné cisterny musí být konstruovány a vyráběny s podpěrnou konstrukcí zajišťující jejich bezpečnou základnu během přepravy. Síly uvedené v 6.7.3.2.9 a koeficient bezpečnosti uvedený v 6.7.3.2.10 musí být vzaty v úvahu při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné konstrukce jsou přípustné.
6.7.3.12.2	Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí přemístitelné cisterny (např. podstavce, rámy atd.) a zvedací a spouštěcí zařízení nesmí způsobit nadměrné namáhání v jakékoli části nádrže. Stabilní zvedací a spouštěcí zařízení musí být namontování na všech přemístitelných cisternách. Přednostně musí být upevněna na podpěry přemístitelné cisterny, avšak mohou být připevněny k výztužným deskám umístěným na  nádrži v bodech jejich podpěr.
6.7.3.12.3	Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu klimatický korozívní účinek.
6.7.3.12.4	Kapsy pro zvedací vidlice musí být uzavíratelné. Prostředky pro uzavření těchto kapes musí tvořit trvalou část rámu nebo trvale připojeny k rámu. Jednokomorové přemístitelné cisterny o délce menší než 3,65 m nemusí mít tyto kapsy uzavíratelné, pokud:
(a) 	nádrž a všechny spojovací prvky jsou dobře chráněny proti úderům zvedacích vidlí; a
(b) 	vzdálenost mezi středy kapes pro zvedací vidlice je nejméně polovina maximální délky přemístitelné cisterny.
6.7.4.12.5	Pokud přemístitelné cisterny nejsou během přepravy chráněny podle 4.2.3.3, nádrže a provozní výstroj musí být chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje podélným nebo příčným nárazem nebo převrácením. Vnější spojovací prvky musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik obsahu nádrže při nárazu nebo převrácení přemístitelné cisterny na tyto spojovací prvky. Příklady takové ochrany:
(a) 	Ochrana proti bočnímu nárazu, kterou mohou tvořit podélné výztuže chránící nádrž z obou stran na výškové úrovni jejího středu;
(b) 	Ochrana přemístitelné cisterny proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo výztuže upevněné napříč rámu;
(c) 	Ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit  nárazník nebo rám;
(d) 	Ochrana nádrže proti poškození nárazem nebo převrácením použitím rámu ISO podle ISO 1496-3:1995.
(e) 	Ochrana přemístitelné cisterny před nárazem a převrácení vakuově izolačním pláštěm.

6.7.4.13	Schválení konstrukce
6.7.4.13.1	Příslušný orgán nebo jím pověřený orgán vydá osvědčení o schválení konstrukce pro jakoukoli novou konstrukci přemístitelné cisterny. Toto osvědčení ověřuje, že přemístitelná cisterna byla prohlédnuta tímto orgánem, je vhodná pro její zamýšlený účel a odpovídá požadavkům této kapitoly. Pokud série přemístitelných cisteren jsou vyráběny beze změny konstrukce, osvědčení platí pro celé tyto série. Osvědčení se musí odvolávat na zkušební zprávu prototypu, zchlazené zkapalněné plyny dovolené přepravovat, materiály konstrukce nádrže a potažení (pokud bylo použito) a schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí tvořit mezinárodní rozeznávací značka  státu předepsaná v Úmluvě o silničním provozu, Vídeň l868, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání k 6.7.1.2 musí být uvedena v osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších přemístitelných cisteren  vyrobených z materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a s identickými podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím.
6.7.4.13.2	Zkušební zpráva prototypu pro schválení konstrukce  musí obsahovat nejméně toto:
(a) 	Výsledky zkoušky vhodného rámu uvedené v  ISO 1496-3:1995;
(b) 	Výsledky první prohlídky a zkoušky uvedené v  6.7.4.14.3;
(c) 	Výsledky nárazové zkoušky uvedené v 6.7.4.14.1,  je-li předepsána.

6.7.4.14	Kontrola a zkoušení
6.7.4.14.1	Pro cisterny odpovídající definici kontejneru v CSC prototyp představující každou konstrukci musí být podroben zkoušce nárazem. Prototyp přemístitelné cisterny musí prokázat schopnost absorpce sil způsobených nárazem nejméně čtyřnásobku (4 g) MPGM plně naložené přemístitelné cisterny při typickém trvání mechanického rázu očekávaného v železniční dopravě. Dále je uveden seznam norem popisujících metody  vhodné pro provedení zkoušky nárazem:

Association of American Railroads,
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992
	
Canadian Standards Association (CSA),
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods(B620-1987)

Deutsche Bahn AG
Zentralbereich Technik, Minden
Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966.
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests

Spoornet, South Africa
Engineering Development Centre (EDC)
Testing of ISO Tank Containers
Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.4.14.2	Těleso cisterny a součásti výstroje každé přemístitelné cisterny musí být kontrolovány a zkoušeny před jejím prvním uvedením do provozu (první kontrola a zkouška) a potom v nejvýše pětiletých intervalech (periodická kontrola a zkouška po pěti  letech) s kontrolou a zkouškou v polovině této doby (periodická kontrola a zkouška po dvou a půl letech). Kontrola a zkouška může být provedena po dobu tří měsíců před nebo po stanoveném datu. Výjimečná kontrola a zkouška musí být provedena bez ohledu na datum poslední periodické kontroly a zkoušky, pokud je to nezbytné podle 6.7.4.14.7.
6.7.4.14.3	První kontrola a zkouška přemístitelné cisterny musí zahrnovat kontrolu konstrukčních charakteristik, vnitřní a vnější prohlídku přemístitelné cisterny a jejích spojovacích prvků vzhledem ke zchlazeným zkapalněným plynům, které v ní mají  být přepravovány, a tlakovou zkoušku podle zkušebních postupů uvedených v 6.7.4.3.2. Tlaková zkouška může být provedena jako hydraulická tloušťka nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu po dohodě s příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Před uvedením přemístitelné cisterny do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a zkouška uspokojivého provozu celé provozní výstroje. Pokud byly nádrž a její spojovací prvky tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce těsnosti. Všechny svary vystavené úrovni plného namáhání v nádrži musí být zkontrolovány během první zkoušky rentgenem, ultrazvukem nebo jinou metodou nedestruktivní zkoušky. To se nevztahuje na plášť.
6.7.4.14.4	Periodická kontrola a zkouška po 5 a 2,5 letech zahrnuje vnější prohlídku přemístitelných cisteren a jejich spojovacích prvků vzhledem k přepravovaným zchlazeným zkapalněným plynům, zkoušku těsnosti, zkoušku uspokojivého provozu celé provozní výstroje a indikátoru podtlaku, pokud je použit. V případě nevakuově izolovaných cisteren, plášť a izolace musí být sejmuty během 2,5leté a 5leté periodické kontroly avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro spolehlivé hodnocení.
6.7.4.14.5	Kromě toho při 5leté periodické kontrole a zkoušce nevakuově izolovaných cisteren musí být plášť a izolace sejmuty, pokud je to nebytné pro spolehlivé hodnocení.
6.7.4.14.6	Přemístitelná cisterna nesmí být plněna a přistavována k přepravě po datu uplynutí platnosti poslední 5leté nebo 2,5leté periodické kontroly a zkoušky, jak je požadováno v 6.7.4.14.2. Avšak přemístitelná cisterna naplněná před datem uplynutí platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky může být přepravována po dobu nepřesahující tři měsíce od uplynutí platnosti poslední periodické zkoušky nebo kontroly. Kromě toho přemístitelná cisterna smí být přepracována po datu uplynuté platnosti poslední periodické kontroly a zkoušky:
(a)	Po vyprázdnění, ale před vyčistěním, pro účely provedení příští požadované zkoušky  nebo kontroly  před znovunaplněním; a
(b)	Pokud není jinak schváleno příslušným orgánem, pro období nepřekračující šest měsíců od data uplynutí platnosti poslední periodické kontroly nebo zkoušky, aby bylo připuštěno navrácení nebezpečných věcí k vlastní dispozici nebo recyklaci. Odvolávka na  tuto výjimku musí být uvedena v přepravním dokumentu.
6.7.4.14.7	Výjimečná kontrola a zkouška je nezbytná, pokud  přemístitelná cisterna vykazuje zřetelně poškozené nebo  zkorodované plochy nebo únik nebo jiné okolnosti, které ukazují nedostatky, jež by mohly ovlivnit celistvost přemístitelné cisterny. Rozsah výjimečné kontroly a zkoušky musí záviset na rozsahu poškození a zhoršení přemístitelné cisterny. Musí  zahrnovat nejméně 2,5letou kontrolu a zkoušku podle 6.7.4.14.4.
6.7.4.14.8	Vnitřní prohlídka během první kontroly a zkoušky musí zajistit, že nádrž je zkontrolována na proděravění, korozi nebo odřeniny, promáčknutí, zvlnění, vady ve svarech a jiné okolnosti, které by mohly vést k nezpůsobilosti cisterny pro bezpečnou přepravu.
6.7.4.14.9	Vnitřní prohlídka musí zajistit, že:
(a) 	Vnější potrubí, ventily, komprimující/chladicí systémy, pokud jsou použity, a těsnění jsou zkontrolovány na zkorodované plochy, závady nebo jiné okolnosti, včetně netěsností, které by mohly způsobit nezpůsobilost přemístitelné cisterny pro bezpečné plnění, vyprazdňování a přepravu;
(b) 	Nejsou žádné netěsnosti uzavíratelných vík a  těsnění;
(c) 	Chybějící nebo ztracené západky nebo šrouby na jakémkoli spojení příruby nebo slepé příruby jsou nahrazeny nebo utěsněny;
(d) 	Všechna pojistná zařízení a ventily jsou bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací  zařízení a samočinné uzavírací ventily musí být  uvedeny v činnost pro prokázání vlastní  provozuschopnosti;
(e) 	Požadovaná označení na přemístitelné cisterně jsou čitelná a v souladu s příslušnými požadavky; a
(f) 	Rám, podpěry a zařízení pro zdvih přemístitelné cisterny jsou v uspokojivém stavu.
6.7.4.14.10	Kontroly a zkoušky v 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 a 6.7.4.14.7 musí být provedeny znalcem nebo za účasti znalce schváleného příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem. Pokud tlaková zkouška je částí kontroly a zkoušky, tlaková zkouška musí být jedním údajem vyznačeným na štítku přemístitelné cisterny. Během tlakové zkoušky musí být přemístitelná cisterna kontrolována na jakýkoliv únik z cisterny, potrubí nebo výstroje.
6.7.4.14.11	Ve všech případech, kdy je prováděno řezání, opalování nebo sváření na nádrži, tyto práce musí být schváleny příslušným orgánem nebo jím pověřeným orgánem berouce v úvahu předpisy pro tlakové nádoby používané pro konstrukci nádrže. Tlaková zkouška k původní tlakové zkoušce musí být po ukončení těchto prací.
6.7.4.14.12	Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost, přemístitelná cisterna nesmí být vrácena do provozu, pokud nebyla opravena a zkouška není opakována s uspokojivým výsledkem.

6.7.4.15	Označování
6.7.4.15.1	Každá přemístitelná cisterna musí být označena nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na přemístitelnou cisternu na výrazném místě snadno přístupném pro kontrolu. Pokud z důvodů uspořádání přemístitelné cisterny štítek nemůže být trvale připevněn na nádrž, nádrž musí být trvale označena  nejméně údaji, požadovanými předpisy pro tlakové nádoby. Jako minimum nejméně tyto údaje musí být vyznačeny na štítku vyražením nebo jinou podobnou metodou.

Země výroby
 U       Schválení                Schválené               Pro alternativní ujednání
 N       Země                       Číslo                                     "AA"
Jméno výrobce a značka
Výrobní sériové číslo
Pověřený orgán pro schválení konstrukce
Registrační číslo vlastníka
Rok výroby
Předpis pro tlakové nádoby, podle kterého byla nádrž  konstruována
Tlaková zkouška_________ bar/kPa míra^10)
MAWP ________ bar/kPa míra^10)
Nejnižší konstrukční teplota _________ ^oC
Vnitřní objem při 20 ^oC ________ litrů
Datum první tlakové zkoušky a označení znalce
Materiál(y) nádrže a odvolávka(y) na materiálovou normu
Rovnocenná tlouštka v referenční oceli_______ mm
Datum a typ poslední periodické(ých) zkoušky(ek)
Měsíc _______ rok _______ zkušební tlak ________ bar/kPa míra^10)
Razítko znalce, který provedl nebo byl účasten poslední  zkoušce
Úplné názvy plynů, pro jejichž přepravu je přemístitelná cisterna  schválena
Buď "tepelně izolovaná" nebo "vakuově izolovaná" _________
Účinnost izolačního systému (tepelný příkon)______ Watt (W)
Referenční skutečný čas naplnění __________ dní (nebo hodin)
první tlak ______ bar/kPa míra^10) a stupeň plnění ______ v kg pro každý zchlazený zkapalněný plyn dovolený k přepravě

6.7.4.15.2	Následující údaje musí být vyznačeny buď na přemístitelné cisterně samé nebo na kovovém štítku pevně zajištěném na přemístitelné cisterně:
Jméno vlastníka a provozovatele
Název zchlazeného zkapalněného plynu(ů) určeného k přepravě
Název přepravované(ých) látky(ek) a nejvyšší střední teplota volně ložené látky, pokud je vyšší než 5O°C
Nejvyšší dovolená celková hmotnost (MPGM) ______ kg
Vlastní hmotnost ______ kg
Skutečný čas naplnění přepravovaným plynem ______ dní (hodin)
POZN.: Pro zařazení přepravovaných zchlazených zkapalněných, viz. Část 5.

6.7.4.15.3	Jestliže přemístitelná cisterna je konstruována a schválena pro manipulaci na otevřeném moři, slova "OFFSHORE PORTABLE TANK" musí být uvedena na identifikačním štítku.