Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLÁSTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty
- výchozí látky pro polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul,
- přírodní nebo syntetické makromolekulární látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu,
- látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek,
- látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku na konečný výrobek a jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích,
- látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (např. emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky atd.).
2. V seznamu nejsou zahrnuty soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů, ačkoliv jsou rovněž povoleny. Název „soli“ je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). V takových případech se termínem „soli“ rozumějí soli „hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné“.
3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny: 
a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:
- nečistoty v použitých látkách,
- reakční meziprodukty,
- produkty rozkladu,
b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu,
c) směsi povolených látek,
d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy).
Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a), b) a c) musí splňovat požadavky
stanovené v § 3 odst. 1 této vyhlášky.
4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu pokud jde o kritéria čistoty.
5. Pro styk s potravinami mohou být použity pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.
6. Seznam obsahuje následující informace:
- sloupec 1(Ref. č.): referenční čísla EHS obalového materiálu pro látku v seznamu,
- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service),
- sloupec 3 (Název): chemický název,
- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace) obsahuje:
- specifický migrační limit (SML),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),
- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,
- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.
7. Jestliže látka, která je uvedená v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.
8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí CAS podle registru CAS.
9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:
DL	= mez detekce analytické metody,
FP	= konečný materiál nebo výrobek,
NCO	= isokyanatany,
ND	= nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí detekce (DL). Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,
QM	= nejvyšší přípustné množství "zbytkové" látky v materiálu nebo výrobku,
QM (T)	= nejvyšší přípustné množství "zbytkové" látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,
QMA	= nejvyšší přípustné množství "zbytkové" látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami,
QMA (T)	= nejvyšší přípustné množství "zbytkové látky" v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst.1 vyhlášky,
SML	= specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky se hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,
SML (T)	= specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky se množství látky nebo skupiny látek v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky.

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

REF č.
(1)	Číslo CAS
(2)	Název
(3)	Omezení a/nebo specifikace
(4)	
10030	000514-10-3	abietová kyselina		
10060	000075-07-0	acetaldehyd	SML (T) = 6 mg/kg (2)	
10090	000064-19-7	octová kyselina		
10120	000108-05-4	vinyl-acetát	SML =12 mg/kg	
10150	000108-24-7	acetanhydrid		
10210	000074-86-2	acetylen		
10630	000079-06-1	akrylamid	SML = ND (DL = 0,01mg/kg)	
10660	015214-89-8	2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina	SML = 0,05 mg/kg	
10690	000079-10-7	akrylová kyselina		
10750	002495-35-4	benzyl-akrylát		
10780	000141-32-2	n-butyl-akrylát		
10810	002998-08-5	sek-butyl-akrylát		
10840	001663-39-4	terc-butyl-akrylát		
11000	050976-02-8	dicyklopentadienyl-akrylát	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
11245	002156-97-0	dodecyl-akrylát	SML = 0,05 mg/kg (1)	
11470	000140-88-5	ethyl-akrylát		
11510	000818-61-1	hydroxyethyl-akrylát	viz monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem	
11530	000999-61-1	2-hydroxypropyl-akrylát	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
11590	000106-63-8	isobutyl-akrylát		
11680	000689-12-3	isopropyl-akrylát		
11710	000096-33-3	methyl-akrylát		
11830	000818-61-1	monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem		
11890	002499-59-4	n-oktyl-akrylát		
11980	000925-60-0	propyl-akrylát		
12100	000107-13-1	akrylonitril	SML = ND
(DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
12130	000124-04-9	adipová kyselina		
12265	004074-90-2	divinyl-adipát	QM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer	
12280	002035-75-8	adipanhydrid		
12310	-	albumin		
12340	-	albumin koagulovaný formaldehydem		
12375	-	alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22)		
12670	002855-13-2	1-amino-3 aminomethyl-3,5,5- trimethylcyklohexan	SML = 6 mg/kg	
12761	000693-57-2	12-aminododekanová kyselina	SML = 0,05 mg/kg	
12763	000141-43-5	2-aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou z PET	
12765	084434-12-8	N-(2-aminoethyl)-β-alanin, sodná sůl	SML = 0,05 mg/kg	
12788	002432-99-7	11-aminoundekanová kyselina	SML = 5 mg/kg	
12789	007664-41-7	amoniak		
12820	000123-99-9	azelaová kyselina;
nonandiová kyselina		
12970	004196-95-6	azelanhydrid;
anhydrid nonandiové kyseliny		
13000	001477-55-0	1,3-benzendimethanamin;
1,3-bis(aminomethyl)benzen	SML = 0,05 mg/kg	
13060	004422-95-1	trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny;
benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)	QMA = 0,05 mg/6 dm2
(měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kyselina)	
13075	000091-76-9	benzoguanamin	viz. 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5 triazin	
13090	000065-85-0	benzoová kyselina		
13150	000100-51-6	benzylalkohol		
13180	000498-66-8	bicyklo[2.2.1]hept-2en, norbornen	SML = 0,05 mg/kg	
13210	001761-71-3	bis(4-aminocyklohexyl)methan	SML = 0,05 mg/kg	
13326	000111-46-6 	bis(2-hydroxyethyl)ether
	viz. diethylenglykol	
13380	000077-99-6	2,2-bis(hydroxymethyl)-butan-l-o1;
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol	viz 1,1,1-trimethylolpropan	
13390	000105-08-8	1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan		
13395	004767-03-7	2,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselina	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
13480	000080-05-7	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan	SML = 3 mg/kg	
13510	001675-54-3	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether; diglycidyl ether bisfenolu A (=BADGE);
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan	Podle hygienických požadavků přílohy č.15 této vyhlášky	
13530	038103-06-9	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)	SML = 0,05 mg/kg	
13550	000110-98-5	bis(hydroxypropyl)ether	viz dipropylenglykol	
13560	005124-30-1	bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan	viz dicyklohexylmethan-4,4'- diisokyanát	
13600	047465-97-4	3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-on	SML = 1,8 mg/kg	
13607	000080-05-7	bisfenol A	viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan	
13610	001675-54-3	bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BADGE)	viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	
13614	038103-06-9	bisfenol A bis(ftalanhydrid)	viz. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)	
13617	000080-09-1	bisfenol S	viz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon	
13620	010043-35-3	kyselina boritá	SML (T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody dle právního předpisu, který stanoví požadavky na pitnou vodu	
13630	000106-99-0	butadien	QM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
13690	000107-88-0	butan-1,3-diol		
13720	000110-63-4	butan-1,4-diol	SML(T) = 0,05 mg/kg (24)	
13780	002425-79-8	1,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether;
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan	QM =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)	
13810	000505-65-7	butan-1,4-diolformal;
1,3-dioxepan	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
13840	000071-36-3	butan-l-ol		
13870	000106-98-9	but-1-en		
13900	000107-01-7	but-2-en		
13932	00598-32-3	but-3-en-2-ol	QMA = ND (DL=0,02mg/6dm2). Pouze pro použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady	
14020	000098-54-4	4-terc-butylfenol	SML = 0,05 mg/kg	
14110	000123-72-8	butyraldehyd;
butanaldehyd		
14140	000107-92-6	máselná kyselina;
butanová kyselina		
14170	000106-31-0	anhydrid máselné kyseliny;
butananhydrid		
14200	000105-60-2	kaprolaktam;
hexano-6-laktam	SML(T) =15 mg/kg (5)	
14230	002123-24-2	kaprolaktam, sodná sůl;
hexano-6-laktam, sodná sůl	SML(T) =15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolaktam)	
14320	000124-07-2	kaprylová kyselina;
oktanová kyselina		
14350	000630-08-0	oxid uhelnatý		
14380	000075-44-5	karbonylchlorid	QM =1 mg/kg v FP	
14411	008001-79-4	ricinový olej		
14500	009004-34-6	celulóza		
14530	007782-50-5	chlor		
14570	000106-89-8	1-chlor-2,3-epoxypropan	viz epichlorhydrin	
14650	000079-38-9	chlortrifluorethen	QMA = 0,5 mg/6 dm2	
14680	000077-92-9	citronová kyselina		
14710	000108-39-4	m-kresol		
14740	000095-48-7	o-kresol		
14770	00106-44-5	p-kresol		
14841	000599-64-4	4-(1-fenyl-1-methylethyl)fenol	SML = 0,05 mg/kg	
14880	000105-08-8	1,4-cyklohexandimethanol	viz 1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan	
14950	003173-53-3	cyklohexyl-isokyanát	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
15030	00931-88-4	cyklookten	SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro než je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu A	
15070	001647-16-1	deka-1,9-dien	SML = 0,05 mg/kg	
15095	000334-48-5	dekanová kyselina		
15100	000112-30-1	dekan-1-ol		
15130	000872-05-9	dec-1-en	SML = 0,05 mg/kg	
15250	000110-60-1	butan-1,4-diamin		
15272	000107-15-3	ethan-1,2-diamin	viz ethylendiamin	
15274	000124-09-4	hexan-1,6-diamin	viz hexamethylendiamin	
15310	000091-76-9	2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin	QMA = 5 mg/6 dm2	
15370	003236-53-1	1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexan;
2,2,4-trimethylhexan-1,6-diamin	QMA = 5 mg/6 dm2	
15400	003236-54-2	1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexan;
2,4,4-trimethylhexan-1,6-diamin	QMA = 5 mg/6 dm2	
15565	000106-46-7	1,4-dichlorbenzen	SMl =12 mg/kg	
15610	00080-07-9	4,4'-dichlordifenylsulfon	SML = 0,05 mg/kg	
15700	005124-30-1	dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát; 
bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan;
4,4' methylendicyklohexyldiisokyanát	QM(T) =1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
15760	000111-46-6	bis(2-hydroxyethyl)ether;
diethylenglykol	SML(T) = 30 mg/kg (3)	
15790	000111-40-0	diethylentriamin	SML = 5 mg/kg	
15820	000345-92-6	4,4'-difluorbenzofenon	SML = 0,05 mg/kg	
15880	000120-80-9	1,2-dihydroxybenzen;
benzen-1,2-diol	SMl = 6 mg/kg	
15910	000108-46-3	1,3-dihydroxybenzen;
benzen-1,3-diol	SML = 2,4 mg/kg	
15940	000123-31-9	1,4-dihydroxybenzen;
benzen-1,4-diol	SML = 0,6 mg/kg	
15970	000611-99-4	4,4'-ďihydroxybenzofenon	SML(T) = 6 mg/kg (15)	
16000	000092-88-6	4,4'-dihydroxybifenyl	SML = 6 mg/kg	
16090	00080-09-1	4,4'-dihydroxydifenylsulfon;
4,4'-sulfonyldifenol	SML = 0,05 mg/kg	
16150	000108-01-0	2-(dimethylamino)ethan-1-ol	SML = 18 mg/kg	
16240	000091-97-4	3,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatobifenyl;
4,4'-methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát;
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan	QM(T) =1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
16360	000576-26-1	2,6-dimethylfenol	SML = 0,05 mg/kg	
16390	000126-30-7	2,2'-ďimethylpropan-1,3-diol; neopentylglykol	SML = 0,05 mg/kg	
16450	000646-06-0	1,3-dioxolan	SML = 0,05 mg/kg	
16480	000126-58-9	dipentaerythritol		
16570	004128-73-8	difenylether-4,4'-diisokyanát;
bis(4-isokyanatofenyl)ether;
4,4'-oxydifenyldiisokyanát	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
16600	005873-54-1	difenylmethan-2,4'-diisokyanát;
2,4'-methylendifenyldiisokyanát;
(2-isokyanatofenyl)(4-isokyanatofenyl)methan	QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
16630	000101-68-8	difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
4,4'-methylendifenyldiisokyanát;
bis(4-isokyanatofenyl)methan	QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
16650	000127-63-9	difenylsulfon	SML(T) = 3 mg/kg (25)	
16660	000110-98-5	dipropylenglykol		
16690	001321-74-0	divinylbenzen	QMA = 0,01 mg/6dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II	
16694	013811-50-2	N,N'-ďivinylimidazolidin-2-on	QM = 5 mg/kg v FP	
16697	000693-23-2	dodekandiová kyselina		
16704	000112-41-4	dodec-1-en	SML = 0,05 mg/kg	
16750	000106-89-8	epichlorhydrin	QM =1 mg/kg v FP	
16780	000064-17-5	ethanol		
16950	000074-85-1	ethylen;
ethen		
16960	000107-15-3	ethylendiamin	SML =12 mg/kg	
16990	000107-21-1	ethan-1,2-diol
ethylenglykol	SML(T) = 30 mg/kg (3)	
17005	000151-56-4	ethylenimin	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
17020	000075-21-8	ethylenoxid	QM =1 mg/kg v FP	
17050	000104-76-7	2-ethylhexan-1-ol	SML = 30 mg/kg	
17160	000097-53-0	eugenol;
2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
17170	061788-47-4	mastné kyseliny, kokos		
17200	068308-53-2	mastné kyseliny, sója		
17230	061790-12-3	mastné kyseliny, tálový olej		
17260	000050-00-0	formaldehyd	SML(T) =15 mg/kg (22)	
17290	000110-17-8	fumarová kyselina		
17530	000050-99-7	glukosa		
18010	000110-94-1	glutarová kyselina		
18070	000108-55-4	glutaranhydrid		
18100	000056-81-5	glycerol		
18220	068564-88-5	N-heptylaminoundekanová kyselina	SML = 0,05 mg/kg (1)	
18250	000115-28-6	hexachlorendomethylentetrahydroftalová kyselina;
1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselina	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
18280	000115-27-5	hexachlorendomethylentetrahydroftalanhydrid;
anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
18310	036653-82-4	hexadekan-1-ol		
18430	000116-15-4	hexafluorpropylen	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
18460	000124-09-4	hexamethylendiamin;
hexan-1,6-diamin	SML = 2,4 mg/kg	
18640	000822-06-0	hexamethylendiisokyanát;
hexan-1,6-diyldiisokyanát;
1,6-diisokyanatohexan	QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
18670	000100-97-0	hexamethylentetramin	SML(T) = 15mg/kg (22)
(vyjádřeno jako formaldehyd)	
18820	000592-41-6	hex-1-en	SML = 3 mg/kg	
18867	D00123-31-9	hydrochinon; benzen-1,4-diol	viz 1,4-dihydroxybenzen	
18880	000099-96-7	p-hydroxybenzoová kyselina;
4-hydroxybenzoová kyselina		
18897	016712-64-4	6-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselina	SML = 0,05 mg/kg	
18898	000103-90-2	N-(4-hydroxyfenyl)acetamid	Pouze pro použití v tekutých krystalech a v mezivrstvě vícevrstvých polymerů	
19000	000115-11-7	isobuten		
19060	000109-53-5	isobutyl(vinyl)ether	QM = 5 mg/kg v FP	
19110	004098-71-9	3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát	QM(T) = 1mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
19150	000121-91-5	1,3-benzendikarboxylová kyselina;
isoftalová kyselina	SML = 5 mg/kg	
19210	001459-93-4	dimethyl-isoftalát	SML = 0,05 mg/kg	
19243	000078-79-5	isopren	viz. 2-methylbuta-1,3-dien	
19270	000097-65-4	itakonová kyselina;
prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina		
19460	000050-21-5	mléčná kyselina		
19470	000143-07-7	laurová kyselina;
dodekanová kyselina		
19480	002146-71-6	vinyl-laurát;
vinyl-dodekanoát		
19490	000947-04-6	laurolaktam;
dodekano-12-laktam	SML = 5 mg/kg	
19510	011132-73-3	lignocelulosa		
19540	000110-16-7	maleinová kyselina;
(Z)-butendiová kyselina	SML(T) = 30 mg/kg (4)	
19960	000108-31-6	maleinanhydrid	SML(T) = 30 mg/kg (4)
(vyjádřeno jako maleinová kyselina)	
19975	000108-78-1	melamin;
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin	viz. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin	
19990	000079-39-0	methakrylamid	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
20020	000079-41-4	methakrylová kyselina		
20050	000096-05-9	allyl-methakrylát	SML = 0,05 mg/kg	
20080	002495-37-6	benzyl-methakrylát		
20110	000097-88-1	butyl-methakrylát		
20140	002998-18-7	sek-butyl-methakrylát		
20170	000585-07-9	terc-butyl-methakrylát		
20260	000101-43-9	cyklohexyl-methakrylát	SML = 0,05 mg/kg	
20410	002082-81-7	diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolem	SML = 0,05 mg/kg	
20530	002867-47-2	2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
20590	000106-91-2	2,3-epoxypropyl-methakrylát	QMA = 0,02 mg/6 dm2	
20890	000097-63-2	ethyl-methakrylát		
21010	000097-86-9	isobutyl-methakrylát		
21100	004655-34-9	isopropyl-methakrylát		
21130	000080-62-6	methyl-methakrylát		
21190	000868-77-9	monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem		
21280	002177-70-0	fenyl-methakrylát		
21340	002210-28-8	propyl-methakrylát		
21460	000760-93-0	methakrylanhydrid		
21490	000126-98-7	methakrylnitril	SML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
21520	001561-92-8	natrium-methallylsulfonát	SML = 5 mg/kg	
21550	000067-56-1	methanol		
21640	000078-79-5	2-methylbuta-1,3-dien	QM =1 mg/kg v FP nebo
SML = ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)	
21730	000563-45-1	3-methylbut-1-en	QMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.	
21765	106246-33-7	4,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
21821	000505-65-7	1,4-(methylendioxy)butan;
1,3-dioxepan	viz. butan- 1,4-diolformal	
21940	000924-42-5	N-methylolakrylamid	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
22150	000691-37-2	4-(methyl)pent-1-en	SML = 0,02 mg/kg	
22331	025513-64-8	směs(40 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (60 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanu	QMA = 5 mg/6 dm2	
22332	028679-16-5 -	směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexan a-1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokynátu	QM(T) =1 mg/kg (vyjádřeno jako NCO) (26)	
22350	000544-63-8	myristová kyselina;
tetradekanová kyselina		
22360	001141-38-4	naftalen-2,6-dikarboxylová kyselina	SML = 5 mg/kg	
22390	000840-65-3	dimethyl-2,6-naftalendikarboxylát	SML = 0,05 mg/kg	
22420	003173-72-6	1,5-naftalen-diisokyanát	QM(T) =1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)	
22437	000126-30-7	neopentylglykol	viz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol	
22450	009004-70-0	nitrocelulosa		
22480	000143-08-8	nonan-1-ol		
22550	000498-66-8	norbornen	Viz. bicyklo[2.2.1 ]hept-2-en	
22570	000112-96-9	oktadecylisokyanát;
1-isokyanatooktadekan	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
22600	000111-87-5	oktan-1-ol		
22660	000111-66-0	okt-1-en	SML =15 mg/kg	
22763	000112-80-1	olejová kyselina;
oktadec-9-enová kyselina		
22778	007456-68-0	4,4'-oxybis(benzensulfonylazid)	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
22780	000057-10-3	palmitová kyselina;
hexadekanová kyselina		
22840	000115-77-5	pentaerythritol		
22870	000071-41-0	pentan-1-ol		
22900	000109-67-1	pent-1-en	SML = 5 mg/kg	
22937	001623-05-8	perfluorpropyl(perfluorvinyl)ether	SML = 0,05 mg/kg	
22960	000108-95-2	fenol		
23050	000108-45-2	1,3-fenylendiamin	SML = ND
(DL = 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)	
23155	000075-44-5	fosgen;
karbonylchlorid	viz karbonylchlorid	
23170	007664-38-2	kyselina fosforečná	QM = ND (DL = 1 mg/kg v FP)	
23175	000122-52-1	triethyl-fosfit	QM = ND (DL = 1 mg/kg v FP)	
23187	-	ftalová kyselina	viz tereftalová kyselina	
23200	000088-99-3	o-ftalová kyselina		
23230	000131-17-9	diallyl-ftalát	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)	
23380	000085-44-9	ftalanhydrid		
23470	000080-56-8	alfa-pinen		
23500	000127-91-3	beta-pinen;
6,6-dimethyl-2-methylidenbicyklo[3.1.1]heptan		
23547	009016-00-6 063148-62-9	polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)	V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy	
23590	025322-68-3	polyethylenglykol		
23651	025322-69-4	polypropylenglykol		
23740	000057-55-6	propan-1,2-diol		
23770	000504-63-2	propan-1,3-diol	SML = 0,05 mg/kg	
23800	000071-23-8	propan-1-ol		
23830	000067-63-0	propan-2-ol		
23860	000123-38-6	propanaldehyd;
propionaldehyd		
23890	000079-09-4	propanová kyselina;
propionová kyselina		
23920	000105-38-4	vinyl-propanoát	SML(T) = 6 mg/kg (2)
(vyjádřeno jako acetaldehyd)	
23950	000123-62-6	propananhydrid		
23980	000115-07-1	propylen;
propen		
24010	000075-56-9	propylenoxid	QM =1 mg/kg v FP	
24051	000120-80-9	pyrokatechol;
benzen-1,2-diol	Viz 1,2-dihydroxybenzen	
24057	000089-32-7	pyromelitanhydrid;
benzen-1,2,4,5-tetrakarboxydianhydrid	SML = 0,05 v mg/kg (vyjádřeno jako pyromelitová kyselina)	
24070	073138-82-6	pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny		
24072	000108-46-3	resorcnol;
benzen-1,3-diol	viz 1,3-dihydroxybenzen	
24073	000101-90-6	resorcinol(diglycidyl)ether	QMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET	
24100	008050-09-7	kalafuna		
24130	008050-09-7	kalafunová pryskyřice	viz. kalafuna	
24160	008052-10-6	kalafunový talový olej		
24190	009014-63-5	kalafunové dřevo		
24250	009006-04-6	kaučuk, přírodní		
24270	000069-72-7	salicylová kyselina 2-hydroxybenzoová kyselina		
24280	000111-20-6	sebaková kyselina
dodekandiová kyselina		
24430	002561-88-8	sebakanhydrid anhydnd dekandiové kyseliny		
24475	001313-82-2	sulfid sodný		
24490	000050-70-4	sorbitol		
24520	008001-22-7	sojový olej		
24540	009005-25-8	škrob, potravinářský		
24550	000057-11-4	stearová kyselina
oktadekanová kyselina		
24610	000100-42-5	styren		
24760	026914-43-2	styrensulfonová kyselina	SML = 0,05 mg/kg	
24820	000110-15-6	jantarová kyselina		
24850	000108-30-5	anhydrid jantarové kyseliny		
24880	000057-50-1	sacharosa		
24887	006362-79-4	monosodná sůl 5-sulfoisoflalové kyseliny	SML = 5 mg/kg	
24888	003965-55-7	monosodná sůl dimethylesteru 5-sulfoisoftalové kyseliny	SML = 0,05 mg/kg	
24910	000100-21-0	tereftalová kyselina	SML = 7,5 mg/kg	
24940	000100-20-9	dichlorid tereftalové kyseliny	SML(T) =7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina)	
24970	000120-61-6	dimethyl-tereftalát		
25080	001120-36-1	tetradec-1-en	SML = 0,05 mg/kg	
25090	000112-60-7	tetraethylenglykol		
25120	000116-14-3	tetrafluorethylen	SML = 0,05 mg/kg	
25150	000109-99-9	tetrahydrofuran	SML = 0,6 mg/kg	
25180	000102-60-3	N,N,N,N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin		
25210	000584-84-9	2,4-toluen-diisokyanát;
1,3-diisokyanato-4-methylbenzen	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
25240	000091-08-7	2,6-toluen-diisokyanát;
1,3-diisokyanato-2-methylbenzen	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
25270	026747-90-0	2,4-toluen-diisokyanát, dimer;
1,3-diisokyanato-4-methylbenzen, dimer	QM(T) =1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)	
25360	-	2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetát	QM =1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)	
25380	-	vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty
(= vinyl-versatáty)	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
25385	000102-70-5	triallylamin	V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy	
25420	000108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazin	SML = 30 mg/kg	
25450	026896-48-0	tricyklodekandimethanol	SML = 0,05 mg/kg	
25510	000112-27-6	triethylenglykol		
25600	000077-99-6	1,1,1-trimethylolpropan;
2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3 diol	SML = 6 mg/kg	
25840	003290-92-4	2,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakralát	SML = 0,05 mg/kg	
25900	000110-88-3	trioxan	SML = 0,05 mg/kg	
25910	024800-44-0	tripropylenglykol		
25927	027955-94-8	1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethan	QM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech	
25960	000057-13-6	močovina		
26050	000075-01-4	vinylchlorid	viz požadavky této vyhlášky	
26110	000075-35-4	vinylidenchlorid	QM = 5 mg/kg ve FP nebo
SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)	
26140	000075-38-7	vinybden-fluorid	SML = 5 mg/kg	
26155	001072-63-5	1-vinylimidazol	QM = 5 mg/kg v FP	
26170	003195-78-6	N-vinyl-N-methylacetamid	QM = 2mg/kg v FP	
26320	002768-02-7	vinyltrimethoxysilan	QM = 5 mg/kg v FP	
26360	007732-18-5	voda	V souladu s právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu	

ODDÍL B

SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT NADÁLE POUŽÍVÁNY DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

REF č.	Číslo CAS	Název	Omezení a/nebo specifikace	
10599/90A	061788-89-4	kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilované		
10599/91	061788-89-4	kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilované		
10599/92A	068783-41-5	kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilované		
10599/93	068783-41-5	kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilované		
11500	000103-11-7	2-ethylhexyl-akrylát		
13050	00528-44-9	1,2,4-benzentrikarboxylová kyselina	viz trimelitová kyselina	
14260	000502-44-3	kaprolakton
hexano-6lakton		
14800	003724-65-0	krotonová kyselina
(E)-but-2-enová kyselina		
15730	000077-73-6	dicyklopentadien		
16210	006864-37-5	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan;
4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexanamin)		
17110	016219-75-3	5-ethylidenbicyklo[2,2,1 ]hept-2-en		
18370	000592-45-0	hexa-1,4-dien		
18700	000629-11-8	hexan-1,6-diol		
21370	010595-80-9	2-sulfoethyl-methakrylát		
21400	054276-35-6	sulfopropyl-methakrylát		
21970	000923-02-4	N-methylolmethakrylamid		
22210	000098-83-9	alfa methylstyren		
25540	000528-44-9	trimelitová kyselina;
benzen-1,2,4-trikarboxylová kyselina	QM(T) = 5 mg/kg v FP	
25550	000552-30-7	trimelitanhydrid;
anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny	QM(T) = 5 mg/kg v FP (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)	
26230	000088-12-0	vinylpyrrolidon		

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY 
PRO VÝROBU PLASTŮ

ODDÍL A

REF č.
(1)	Číslo CAS
(2)	Název
(3)	Omezení a/nebo specifikace
(4)	
30000	000064-19-7	octová kyselina		
30045	000123-86-4	butyl-acetát		
30080	004180-12-5	kyselina octová, měáná sůl	SML(T)= 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)	
30140	000141-78-6	ethyl-acetát		
30280	000108-24-7	acetanhydrid		
30295	000067-64-1	aceton		
30370	-	acetyloctová kyselina, soli		
30400	-	acetylované glyceriďy		
30610	-	C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů, tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě)		
30612	-	syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy		
30960	-	estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem		
31328	-	mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů		
31530	123968-25-2	2,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát	SML = 5 mg/kg	
31730	000124-04-9	adipová kyselina;
hexandiová kyselina		
33120	-	alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH nasycené, lineární, primární (C4-C24)		
33350	009005-32-7	alginová kyselina		
33801	-	n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselina	SML = 30 mg/kg	
34240	-	estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenoly	SML = 6 mg/kg	
34281	-	alkyl(C8-C22)sírové kyseliny, lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů		
34475	-	hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát		
34480	-	hliníková vlákna, vločky a prášky		
34560	021645-51-2	hydroxid hlinitý		
34690	011097-59-9	hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý		
34720	001344-28-1	oxid hlinitý		
35120	013560-49-1	thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny;
thiobis(2-hydroxyethyl)diester (E)-3-aminobut-2-enové kyseliny		
35160	06642-31-5	6-amino-1,3-dimethyluracil	SML = 5 mg/kg	
35170	00141-43-5	2-aminoethan-1-ol	SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro než je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET	
35284	00111-41-1	N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diamin	SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použiti simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET	
35320	007664-41-7	amoniak		
35440	01214-97-9	bromid amonný		
35600	001336-21-6	hydroxid amonný		
35840	000506-30-9	arachidová kyselina;
ikosanová kyselina		
35845	007771-44-0	arachidonová kyselina; (5E,8E,11E,14E)-ikosa-5,8,11,14 tetraenová kyselina		
36000	000050-81-7	askorbová kyselina		
36080	000137-66-6	askorbyl-palmitát;
askorbyl-hexadekanoát		
36160	010605-09-1	askorbyl-stearát;
askorbyl-oktadekanoát		
36640	000123-77-3	azodikarbonamid;
C,C"-azodi(formamid)	Pro použití pouze jako nadouvadlo	
36840	012007-55-5	tetraboritan barnatý	SML(T) = 1 mg/kg
(vyjádřeno jako barium) (12) a SML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu	
36880	008012-89-3	včelí vosk		
36960	003061-75-4	behenamid;
dokosanamid		
37040	000112-85-6	behenová kyselina
dokosanová kyselina		
37280	001302-78-9	bentonit		
37360	000100-52-7	benzaldehyd	V souladu s poznámkou (9) v dodatku III	
37600	000065-85-0	benzoová kyselina		
37680	000136-60-7	butyl-benzoát		
37840	000093-89-0	ethyl-benzoát		
38080	000093-58-3	methyl-benzoát		
38160	002315-68-6	propyl-benzoát		
38320	005242-49-9	4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2- benzoxazolyl)stilben	V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II	
38510	136504-96-6	1,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5 triazinem	SML = 5 mg/kg	
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben	SML = 0,05 mg/kg (1)	
38810	080693-00-1	3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)- 2,4,8,10-tetraoxa-3,9- ďifosfaspiro[5.5]undekan; (bis(2,6-ďi-terc-butyl-4 methylfenyl)pentaerythhhňtol-bifosfit)	SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)	
38840	154862-43-8	3,9-bis((2,4-bis[(fenyl)ďimethyl]fenoxy}- 2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5.5]undekan; bis(2,4-dikumylferiyl) pentaerythňtol- bifosfit	SML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis(2,4dikumylfenyl)pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)	
38879	135861-56-2	bis(3,4-ďimethylbenzyliden)sorbitol		
38950	079072-96-1	bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol		
39200	006200-40-4	bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3- (dodecyloxy)methylamonium-chloňd	SML = 1,8 mg/kg	
39815	182121-12-6	9,9-bis(methoxymethyl)fluoren	QMA = 0,05 mg/6 dm2	
39890	087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0	bis(methylbenzyliden)sorbitol		
39925	129228-21-3	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan	SML = 0,05 mg/kg	
40120	068951-50-8	bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl
fosfonát;
α,α΄-
[(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyethylen)]	SML = 0,6 mg/kg	
40320	010043-35-3	kyselina boritá	SML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu	
40400	010043-11-5	nitrid bóru		
40570	000106-97-8	butan		
40580	000110-63-4	butan-1,4-diol	SML(T) = 0,05 mg/kg (24)	
41040	005743-36-2	kalcium-butyrát;
kalcium-butanoát		
41120	10043-52-4	chlorid vápenatý		
41280	001305-62-0	hydroxid vápenatý		
41520	001305-78-8	oxid vápenatý		
41600	012004-14-7
037293-22-4	sulfohlinitan vápenatý		
41680	000076-22-2	kafr	V souladu s poznámkou (9) v dodatku III	
41760	008006-44-8	vosk kandelilla		
41840	00105-60-2	kaprolaktam	SML(T) =15 mg/kg (5)	
41960	000124-07-2	kaprylová kyselina;
oktanová kyselina		
42160	000124-38-9	oxid uhličitý		
42320	007492-68-4	uhličitan měďnatý	SML(T) = 30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)	
42500	-	kyselina uhličitá, soli		
42640	009000-11-7	karboxymethylcelulosa		
42720	008015-86-9	karnaubský vosk		
42800	009000-71-9	kasein		
42960	064147-40-6	ricinový olej, bezvodý		
43200	-	ricinový olej, mono-a diglyceridy		
43280	009004-34-6	celulosa		
43300	009004-36-8	acetát-buryrát celulosy		
43360	068442-85-3	celulosa, regenerovaná		
43440	008001-75-0	ceresin		
43515	-	chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového oleje	QMA = 0,9 mg/6 dm2	
44160	000077-92-9	citronová kyselina		
44640	000077-93-0	triethylcitrát		
45195	007787-70-4	bromid měďný	SML(T)=30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)	
45200	001335-23-5	jodid měďný	SML(T)=30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
SML(T)=1mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)	
45280	-	bavlněná vlákna		
45450	068610-51-5	p-kresol-dicyklopentadien-isobutylen, kopolymer	SML = 0,05 mg/kg	
45560	014464-46-1	kristobalit		
45760	000108-91-8	cyklohexylamin		
45920	009000-16-2	dammar		
45940	000334-48-5	n-dekanová kyselina		
46070	010016-20-3	alfa-dextrin		
46080	007585-39-9	beta-dextrin		
46375	061790-53-2	křemelina		
46380	068855-54-9	křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny		
46480	032647-67-9	dibenzyliden-sorbitol		
46790	004221-80-1	2,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny		
46800	067845-93-6	hexadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny		
46870	003135-18-0	dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny		
46880	065140-91-2	monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůl	SML = 6 mg/kg	
47210	26427-07-6	dibutyl-thiocíničitan, polymer;
thiobis(butylcín sulfid), polymer	V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II	
47440	000461-58-5	dikyanodiamid		
47540	27458-90-8	di-terc-dodecyl-disulfid	SML = 0,05 mg/kg	
47680	000111-46-6	bis(2-hydroxyethyl)ether;
diethylenglykol	SML(T)=30 mg/kg (3)	
48460	000075-37-6	1,1-difluorethan		
48620	00123-31-9	1,4-dihydroxybenzen	SML = 0,6 mg/kg	
48720	00611-99-4	4,4'-dihydroxybenzofenon	SML(T) = 6 mg/kg (15)	
49485	134701-20-5	2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol	SNIL = 1 mg/kg	
49540	000067-68-5	dimethylsulfoxid		
51200	000126-58-9	dipentaerythritol		
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol	SML = 0,05 mg/kg)	
51760	025265-71-8
000110-98-5	dipropylenglykol		
52640	016389-88-1	dolomit		
52645	10436-08-5	cis-11-eikosenamid;
(Z)-ikos-11-enamid		
52720	000112-84-5	erukamid		
52730	000112-86-7	eruková kyselina		
52800	000064-17-5	ethanol		
53270	037205-99-5	ethylhylkarboxymethylcelulosa		
53280	009004-57-3	ethylcelulosa		
53360	000110-31-6	N,N'-ethylenbis(oleamid)		
53440	005518-18-3	N,N'-ethylenbis(palmitamid)		
53520	000110-30-5	N,N'-ethylenbis(stearamid)		
53600	000060-00-4	ethylendiamintetraoctová kyselina		
53610	054453-03-1	ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůl	SML(T)=30 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)	
53650	000107-21-1	ethan-1,2-diol;
ethylenglykol	SML(T)=30 mg/kg (3)	
54005	005136-44-7	ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid		
54260	009004-58-4	ethylhydroxyethylcelulosa		
54270	-	ethylhydroxymethylcelulosa		
54280	-	ethylhydroxypropylcelulosa		
54300	118337-09-0	2,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)fluorfosfonit	SML = 6 mg/kg	
54450	-	tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin		
54480	-	tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované		
54930	025359-91-5	kopolymer 1-naftol s formaldehydem;
poly(1-naftol-co-formaldehyd)	SML = 0,05 mg/kg	
55040	000064-18-6	mravenčí kyselina		
55120	000110-17-8	fumarová kyselina		
55190	029204-02-2	gadoleová kyselina		
55440	009000-70-8	želatina		
55520	-	skleněná vlákna		
55600	-	skleněné mikrokuličky		
55680	000110-94-1	glutarová kyselina		
55920	000056-81-5	glycerol		
56020	099880-64-5	glycerol-dibehenát;
glycerol-didokosanoát		
56360	-	estery glycerolu s kyselinou octovou		
56486	-	estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14 C15) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18)		
56487	-	estery glycerolu s kyselinou máselnou		
56490	-	estery glycerolu s kyselinou erukovou		
56495	-	estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou		
56500	-	estery glycerolu s kyselinou laurovou		
56510	-	estery glycerolu s kyselinou linolovou		
56520	-	estery glycerolu s kyselinou myristovou		
56540	-	estery glycerolu s kyselinou olejovou		
56550	-	estery glycerolu s kyselinou palmitovou		
56565	-	estery glycerolu s kyselinou nonanovou		
56570	-	estery glycerolu s kyselinou propanovou		
56580	-	estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou		
56585	-	estery glycerolu s kyselinou stearovou		
56610	030233-64-8	monobehenát glycerolu		
56720	026402-23-3	monohexanoát glycerolu		
56800	030899-62-8	monolaurát-diacetát glycerolu		
56880	026402-26-6	monooktanoát glycerolu		
57040	-	ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou		
57120	-	ester monooleátu glycerolu s kyselinou citronovou		
57200	-	ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou		
57280	-	ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citronovou		
57600	-	ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou		
57680	-	ester monostearátu glycerolu s kyselinou citronovou		
57800	018641-57-1	glycerol-tribehenát;
glycerol-tridokosanoát;
propan-1,2,3-triyl-tri(dokosonoát)		
57920	000620-67-7	triheptanoát glycerolu		
58300	-	glycin, soli		
58320	007782-42-5	grafit		
58400	009000-30-0	guarová guma		
58480	009000-01-5	arabská guma		
58720	000111-14-8	heptanová kyselina		
59360	000142-62-1	hexanová kyselina		
59760	019569-21-2	huntit		
59990	007647-01-0	kyselina chlorovodíková		
60030	012072-90-1	hydromagnesit		
60080	012304-65-3	hydrotalkit		
60160	000120-47-8	ethyl-4-hydroxybenzoát		
60180	004191-73-5	isopropyl-4-hydroxybenzoát		
60200	000099-76-3	methyl-4-hydroxybenzoát		
60240	000094-13-3	propyl-4-hydroxybenzoát		
60480	003864-99-1	2-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)-5-chlorbenzotriazol	SML(T)=30mg/kg (19)	
60560	009004-62-0	hydroxyethylceluosa		
60880	009032-42-2	hydroxyethylmethylcelulosa		
61120	009005-27-0	hydroxyethylový škrob		
61390	037353-59-6	hydroxymethylcelulosa		
61680	009004-64-2	hydroxypropylcelulosa		
61800	009049-76-7	hydroxypropylový škrob		
61840	000106-14-9	12-hydroxystearová kyselina		
62140	006303-21-5	kyselina fosforná		
62240	001332-37-2	oxid železnatý		
62450	000078-78-4	isopentan		
62640	008001-39-6	japonský vosk		
62720	001332-58-7	kaolin		
62800	-	kaolin, kalcinovaný		
62960	000050-21-5	mléčná kyselina		
63040	000138-22-7	butyl-laktát		
63280	000143-07-7	laurová kyselina;
dodekanová kyselina		
63760	008002-43-5	lecithin		
63840	000123-76-2	levulová kyselina;
4-oxopentanová kyselina		
63920	000557-59-5	lignocerová kyselina;
tetrakosanová kyselina		
64015	000060-33-3	linolová kyselina;
(Z,Z)-okta 9,12-dienová kyselina		
64150	028290-79-1	linolenová kyselina;
(9Z,12Z,15Z)oktadeka-9,12,15-trienová kyselina		
64500	-	lysin, soli		
64640	001309-42-8	hydroxid hořečnatý		
64720	001309-48-4	oxid hořečnatý		
64800	00110-16-7	maleinová kyselina;
(Z)-butendiová kyselina	SML(T)=30mg/kg (4)	
65020	006915-15-7	jablečná kyselina;
hydroxybutandiová kyselina		
65040	000141-82-2	malonová kyselina; propandiová kyselina		
65520	000087-78-5	mannitol		
65920	66822-60-4	natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery		
66200	037206-01-2	methylkarboxymethylcelulosa		
66240	009004-67-5	methylcelulosa		
66560	004066-02-8	2,2'-methylenbis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)	SML(T) = 3 mg/kg (6)	
66580	000077-62-3	2,2'-methylenbis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]	SML(T) = 3 mg/kg (6)	
66640	009004-59-5	methylethylcelulosa		
66695	-	methylhydroxymehylcelulosa		
66700	009004-65-3	methylhydroxypropylcelulosa		
66755	002682-20-4	2-methyl-4-isothiazolin-3-on	SML=ND
(DL=0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření)	
67120	012001-26-2	slída		
67170	-	směs ( 80 až 100 % hmot.) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethyfenyl)-2(3H)-benzofuranonu a (0 až 20 % hmot.) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-di-methylfenyl)-2(3H)-benzofuranonu	SML = 5 mg/kg	
67180	-	směs (50 % hmot.) n-decyl-n-oktyl-ftalátu, (25 % hmot.) di-n-decyl-ftalátu a (25 % hmot.) di-n-oktyl-ftalátu	SML = 5 mg/kg (1)	
57200	001317-33-5	sulfid molybdeničitý		
57840	-	montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a/nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem		
67850	008002-53-7	montanový vosk		
67891	000544-63-8	myristová kyselina;
tetradekanová kyselina		
68040	003333-62-8	7-[2H nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin;
3-fenyl-7-(2H naftol[1,2-d]triazol-2-yl)kumarin		
68125	037244-96-5	nefelinsyenit		
68145	080410-33-9	2,2',2“-nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfit]; 6,6',6“-(nitrilotriethylen)tris(2,4,8,10 tetra-terc-butyldibenzol[d,f][1,3]dioxafosfepin	SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)	
58960	000301-02-0	oleamid		
69040	000112-80-1	olejová kyselina;
oktadec-9-enová kyselina		
69760	000143-28-2	oleylalkohol		
70000	070331-94-1	2,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát]		
70240	012198-93-5	ozokerit		
70400	000057-10-3	palmitová kyselina;
hexadekanová kyselina		
71020	000373-49-9	palmitolejová kyselina		
71440	009000-69-5	pektin		
71600	000115-77-5	pentaerythritol		
71635	025151-96-6	2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-di(oktadec-9-enoát);
(pentaerythritol-dioleát)	SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č.4 stanoven simulant D.	
71670	178671-58-4	pentaerytritol tetralds(2-kyano-3,3- difenylakrylát)	SML = 0,05 mg/kg	
71680	006683-19-8	pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát]		
71720	000109-66-0	pentan		
72640	007664-38-2	kyselina fosforečná		
73160	-	mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyseliny fosforečné	SML = 0,05 mg/kg	
73720	000115-96-8	(trichlorethyl)-fosfát	SML=ND
(DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)	
74010	145650-60-8	bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl-fosfit	SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)	
74240	031570-04-4	tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit		
74480	000088-99-3	o-ftalová kyselina		
76320	000085-44-9	ftalanhydrid		
76721	009016-00-6
063148-62-9	polydimethylsiloxan (Mw>6 800)	V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II	
76730	-	polydimethylsiloxan, γ-	SML = 6 mg/kg	
		hydroxypropylovaný		
76965	-	polyestery propan- 1,2-diolu a/nebo butan-1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, také zakončené kyselinou octovou nebo mastnými kyselinami C io Cls nebo oktan- l-oiem a/nebo dekan-l olem	SML = 30 mg/kg	
76960	025322-68-3	polyethylenglykol		
77600	061788-85-0	ester polyethylenglykolu s hyďrogenovaným ricinovým olejem		
77702	-	estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a soďné sírany		
77895	068439-49-6	ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)	SML = 0,05 mg/kg	
79040	009005-64-5	sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu		
79120	009005-65-6	sorbitan-monooleát polyethylenglykolu		
79200	009005-66-7	sorbitan-monopa/mitát polyethylenglykolu		
79280	009005-67-8	sorbitan-monostearát polyethylenglykolu		
79360	009005-70-3	sorbitan-trioleát polyethylenglykolu		
79440	009005-71-4	sorbitan-tristearát polyethylenglykolu		
80240	029894-35-7	ricinoleát polyglycerolu		
80640	-	polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan		
80720	008017-16-1	polyfosforečné kyseliny		
80800	025322-69-4	polypropylenglykol		
81220	192268-64-7	poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-α-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N“-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino)hexyl][1,3,5-triazin-2,4,6-triamino]-ω-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin	SML = 5 mg/kg	
81515	087189-25-1	polyglycerolát zinečnatý;
zinečnatá sůl polyglycerolu		
91520	007758-02-3	bromid draselný		
81600	001310-58-3	hydroxid draselný		
81760	-	prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, nerezové oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železa	SML(T) = 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
SML = 48 mg/kg (vyjádřeno jako železo	
81840	000057-55-6	propan-1,2-diol		
81882	000067-63-0	propan-2-ol		
82000	000079-09-4	propionová kyselina;
propanová kyselina		
82080	009005-37-2	alginát 1,2-propylenglykolu		
82240	022788-19-8	dilaurát 1,2-propylenglykolu		
82400	000105-62-4	dioleát 1,2-propylenglykolu		
82560	033587-20-1	dipalmitát 1,2-propylenglykolu		
82720	006182-11-2	distearát 1,2-propylenglykolu		
82800	027194-74-7	monolaurát 1,2-propylenglykolu		
82960	001330-80-9	monooleát 1,2-propylenglykolu		
83120	029013-28-3	monopalmitát 1,2-propylenglykolu		
83300	001323-39-3	monostearát 1,2-propylenglykolu		
83320	-	propylhydroxyethylcelulosa		
83325	-	propylhydroxymethylcelulosa		
83330	-	propylhydroxypropylcelulosa		
83440	002466-09-3	kyselina difosforečná		
83455	013445-56-2	kyselina difosforitá		
83460	012269-78-2	pyrofylit		
83470	014808-60-7	křemen		
83599	68442-12-6	reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínem	SML(T) = 0,18mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)	
83610	073138-82-6	pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny		
83840	008050-09-7	kalafuna		
84000	008050-31-5	ester kalafuny s glycerolem		
84080	008050-26-8	ester kalafuny s pentaerythritolem		
84210	065997-06-0	kalafuna, hydrogenovaná		
84240	065997-13-9	kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem		
84320	008050-15-5	kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem		
84400	064365-17-9	kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem		
84560	009006-04-6	kaučuk, přírodní		
84640	000069-72-7	salicylová kyselina		
85360	000109-43-3	dibutyl-dekandioát		
85600	-	křemičitany, přírodní		
85610	-	křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu)		
85680	01343-98-2	kyselina křemičitá		
85840	053320-86-8	křemičitan lithno-sodno-hořečnatý	SML(T)=0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
86000	-	křemičitá kyselina, silylovaná		
86160	000409-21-2	karbid křemíku		
86240	007631-86-9	oxid křemičitý		
86285	-	oxid křemičitý, silanizovaný		
86560	007647-15-6	bromid sodný		
86720	001310-73-2	hydroxid sodný		
87040	001330-43-4	tetraboritan sodný	SML(T) - 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu	
87200	000110-44-1	sorbová kyselina;
hexa-2,4-dienová		
87280	029116-98-1	sorbitan-dioleát		
87520	062568-11-0	sorbitan-monobehenát		
87600	001338-39-2	sorbitan-monolaurát		
87680	001338-43-8	sorbitan-monooleát		
37760	026266-57-9	sorbitan-monopalmitát		
87840	001338-41-6	sorbitan-monostearát		
87920	061752-68-9	sorbitan-tetrastearát		
88080	026266-58-0	sorbitan-trioleát		
88160	054140-20-4	sorbitan-tripalmitát		
88240	026658-19-5	sorbitan-tristearát		
88320	000050-70-4	sorbitol		
88600	026836-47-5	monostearát sorbitolu		
88640	008013-07-8	olej ze sójových bobů, epoxidovaný	V souladu se specifikacemi v dodatku II	
88800	009005-25-8	škrob, jedlý		
88880	068412-29-3	škrob, hydrolyzovaný		
88960	000124-26-5	stearamid		
89040	000057-11-4	stearová kyselina;
oktadekanová kyselina		
89200	007617-31-4	stearát mědi	SML(T)=30 mg/kg (7)
vyjádřeno jako měď	
89440	-	estery stearové kyseliny s ethylenklykolem	SML(T)=30 mg/kg (3)	
90720	058446-52-9	stearoylbenzoylmethan		
90800	005793-94-2	stearoyl-2-mlečná kyselina, vápenatá sůl		
90960	000110-15-6	jantarová kyselina		
91200	000126-13-6	acetát-isobutanoát sacharosy		
91360	000126-14-7	oktaacetát sacharosy		
91840	007704-34-9	síra		
91920	007664-93-9	kyselina sírová		
92030	010124-44-4	síran měďnatý	SML(T)=30 mg/kg (7)
vyjádřeno jako měď	
92080	014807-96-6	talek		
92150	01401-55-4	kyseliny taninu	V souladu se specifikacemi JECFA	
92160	000087-69-4	vinná kyselina		
92195	-	taurin, soli		
92205	057569-40-1	2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)diester kyseliny tereftalové		
92350	000112-60-7	tetraethylenglykol		
92640	000102-60-3	N,N,N',N' tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin		
92700	078301-43-6	2,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymer	SML = 5 mg/kg	
92930	120218-34-0	thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-karboxylát	SML = 6 mg/kg	
93440	013463-67-7	oxid titaničitý		
93520	000059-02-9
010191-41-0	alfa-tokoferol		
93680	009000-65-1	guma tragant		
93720	00108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazin	SML = 30 mg/kg	
94320	000112-27-6	triethylenglykol		
94960	000077-99-6	2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol	SML = 6 mg/kg	
95200	001709-70-2	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen		
95270	161717-32-4	2,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfát	SML=2 mg/kg (jako suma fosfátu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)	
95725	110638-71-6	vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátem	SML(T)=0,6 mg/kg (8)
vyjádřeno jako lithium	
95855	007732-18-5	voda	V souladu s právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu	
95859	-	vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíků	V souladu se specifikacemi uvedenými v doplňku II.	
95883	-	bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíků	V souladu se specifikacemi uvedenými v doplňku II	
95905	013983-17-0	wollastonit		
95920	-	dřevní moučka a vlákna, neupravená		
95935	011138-66-2	xanthanová guma		
96190	020427-58-1	hydroxid zinečnatý		
96240	001314-13-2	oxid zinečnatý		
96320	001314-98-3	sulfid zinečnatý		

ODDÍL B

REF. č.
(1)	Číslo CAS
(2)	Název
(3)	Omezení a/nebo specifikace
(4)	
30180	002180-18-9	octan manganatý	SML(T}=0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
31520	061167-58-6	2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát	SUL = 6 mg/kg	
31920	000103-23-1	bis(2-ethylhexyl)-hexandioát;
bis(2-ethylhexyl)-adipát	SML =18 mg/kg (1)	
34230	-	alkyl(C8-C22)sulfonové kyseliny	SUL = 6 mg/kg	
35760	001309-64-4	oxid antimonitý	SML = 0,02 mg/kg (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)	
36720	017194-00-2	hydroxid barnatý	SML(T) =1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)	
36800	010022-31-8	dusičnan barnatý	SML(T)=1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)	
38240	000119-61-9	benzofenon	SML = 0,6 mg/kg	
38560	007128-64-5	2,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofen	SML = 0,6 mg/kg	
38700	063397-60-4	bis(2-karbobutoxyethyl)cín-bis(isooktylsulfanylacetát); [bis(2-butoxykarbonyl)ethyl]cín-bis({[(6-methylheptyl)oxy]karbonyl}methanthiolát)	SML =18 mg/kg	
38800	032637-78-8	N,N΄-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl]hydrazid	SML =15 mg/kg	
38820	026741-53-7	bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-difosfit;
3,9-bis(2,4-di-terc-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan	SUL = 0,6 mg/kg	
39060	035958-30-6	1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)ethan	SML = 5 mg/kg	
39090	-	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin	SML(T)=1,2 mg/kg (13)	
39120	-	N,N bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) amin-hydrochloridy	SML(T)=1,2mg/kg (13)
vyjádřeno jako terciální amin (vyjádřeno bez HCl)	
40000	000991-84-4	2,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terc-butylanilino)-1,3,5-triazin; 2-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazin	SML = 30 mg/kg	
40020	0110553-27-0	2,4-bis[(oktylthio)methyl]-6-methylfenol	SML = 6 mg/kg	
40160	061269-61-2	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymer	SML = 2,4 mg/kg	
40800	013003-12-8	4,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3-methylfenylditridecylfosfit)	SML = 6 mg/kg	
40980	019664-95-0	butanová kyselina, sůl manganu	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
42000	063438-80-2	(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát);
[(2-butoxykarbonyl)ethyl]tris[({(isooktyl)oxy] karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML = 30 mg/kg	
42400	010377-37-4	uhličitan lithný	SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
42480	000584-09-8	uhličitan rubidný	SML =12 mg/kg	
43600	004080-31-3	1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid	SML = 0,3 mg/kg	
43680	000075-45-6	chlordifluormethan	SML = 6 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze II	
44960	011104-61-3	oxid kobaltitý	SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)	
45440	-	styrenované butylované kresoly	SML =12 mg/kg	
45650	006197-30-4	2-ethyhexyl-(2-kyan-3,3-difenylakrylát)	SML = 0,05 mg/kg	
46720	004130-42-1	2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol	QMA = 4,8 mg/6 dm2	
47600	084030-61-5	di-n-dodecylcínbis(isooktylsulfanylacetát); di-dodecylcínbis({[(isooktyl)oxy]karbonyl}methanthiolát)	SML =12 mg/kg	
48640	000131-56-6	2,4-dihydroxybenzofenon	SML(T) = 6 mg/kg (15)	
48800	000097-23-4	2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethan	SML =12 mg/kg	
48880	000131-53-3	2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon	SML(T) = 6 mg/kg (15)	
49600	026636-01-1	dimethylcínbis(isooktyl-sulfanylacetát);
dimethylbis[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl] stannan	SML(T) = 0,18 mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)	
49840	002500-88-1	dioktadecyl-disulfid	SML = 3 mg/kg	
50160	-	di-n-oktylcínbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát);
dioktylbis[({[(n-alkyl(C10-C16))
oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50240	010039-33-5	di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-maleinát)	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50320	015571-58-1	di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát);
dioktylbis[({[(2- ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl] stannan	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50360	-	di-n-oktylcínbis(ethyl-malemát)	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50400	033568-99-9	di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát)	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50480	026401-97-8	di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát);
dioktylbis[({[(isooktyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50560	-	di-n-oktylcínbutan-1,4-diol-bis (sulfanylacetát);
[butan-1,4-diylbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]di oktyl satannan	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50640	003648-18-8	di-n-oktylcíndidodekanoát
di-n-oktylcíndilaurát	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín}	
50720	015571-60-5	di-n-oktylcíndimaleinát	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50800	-	di-n-oktylcíndimaleinát esterifikovaný	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
50880	-	di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 2-4)	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cin)	
50960	069226-44-4	di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát);
[ethan-1,2-diylbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]di oktyl stannan	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
51040	015535-79-2	di-n-oktylcínsulfanylacetát	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
51120	-	di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát];
dioktylcín-(sulfanylbenzoát)({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methanthiolát)	SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)	
51570	000127-63-9	difenylsulfon	SML = 3 mg/kg (25)	
51680	000102-08-9	N,N'-difenylthiomočovina	SML = 3 mg/kg	
52000	027176-87-0	dodecylbenzensulfonová kyselina	SML = 30 mg/kg	
52320	052047-59-3	2-(4-dodecylfenyl)indol	SML = 0,06 mg/kg	
52880	023676-09-7	ethyl-4-ethoxybenzoát	SML = 3,6 mg/kg	
53200	023949-66-8	2-ethoxy-2'-ethyloxanilid	SML = 30 mg/kg	
58960	000057-09-0	hexadecyltrimethylamonium-bromid	SML = 6 mg/kg	
59120	023129-74-7	N,N'-hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]	SML = 45 mg/kg	
59200	035074-77-2	hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]	SML = 6 mg/kg	
50320	070321-86-7	2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl]benzotriazol	SML =1,5 mg/kg	
50400	003896-11-5	2-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol	SML(T) =30 mg/kg (19)	
60800	065447-77-0	dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymer;
poly(dimethyl-sukcinát-co-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-l-ethanol)	SML = 30 mg/kg	
61280	003293-97-8	2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon	SML(T) =6 mg/kg (15)	
61360	000131-57-7	2-hydroxy-4-methoxybenzofenon	SML(T)=6 mg/kg (15)	
61440	002440-22-4	2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazol	SML(T) =30 mg/kg (19)	
61600	001843-05-6	2-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenon	SML(T) =6 mg/kg (15)	
63200	051877-53-3	manganatá sůl mlečné kyseliny
manganum-dilaktát	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
64320	010377-51-2	jodid lithný	SML(T) =1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod) a SML(T) =0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
65120	007773-01-5	chlorid manganatý	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
65200	012626-88-9	hydroxid manganatý	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
65280	010043-84-2	hypofosfit manganatý	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
65360	011129-60-5	oxid manganatý	SML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
65440	-	difosforečnan manganatý	SML(T)=0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
66360	085209-91-2	2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natrium-fosfát	SML=5 mg/kg	
66400	000088-24-4	2,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)	SML(T)=1,5 mg/kg (20)	
66480	000119-47-1	2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)	SML(T)=1,5 mg/kg (20)	
67360	067649-65-4	mono-n-dodecylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát);
dodecyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML = 24 mg/kg	
67520	054849-38-6	monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát);
methyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML(T)=0,18 mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)	
67600	-	mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát);
oktyltris[({[(alkyl(C10-C16))oxy]karbonyl}methyl)suifanyl]stannan	SML(T)=1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)	
67680	027107-89-7	mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát);
oktyltris[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML(T)=1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)	
67760	026401-86-5	mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát);
oktyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannan	SML(T)=1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)	
68078	027253-31-2	neodekanová kyselina, sůl kobaltu	SML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a SML(T)=0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt). Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D	
68320	002082-79-3	oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoát	SML = 6 mg/kg	
68400	010094-45-8	oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamid	SML = 5 mg/kg	
68860	004724-48-5	n-oktylfosfonová kyselina	SML = 0,05 mg/kg	
69840	016260-09-6	N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid oleylpalmitamid	SML = 5 mg/kg	
72160	000948-65-2	2-fenylindol	SML = 15 mg/kg	
72800	001241-94-7	difenyl-2-ethylhexyl-fosfát	SML = 2,4 mg/kg	
73040	013763-32-1	kyselina fosforečná, lithné soli	SML(T)=0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
73120	010124-54-6	kyselina fosforečná, soli manganu	SML(T)=0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)	
74400	-	tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)-fosforitan	SML = 30 mg/kg	
77440	-	polyethylenglykol-di(12-hydroxyoktadec-9-enoát) polyethylenglykol-diricinoleát	SML = 42 mg/kg	
77520	061791-12-6	polyethylenglykolester ricinového oleje	SML = 42 mg/kg	
78320	009004-97-1	polyethylenglykol-12-hydroxyoktadec-9-enoát polyethylenglykol-monoricinoleát	SML = 42 mg/kg	
81200	071878-19-8	poly(6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]	SML = 3 mg/kg	
81680	007681-11-0	jodid draselný	SML(T)=1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)	
82020	019019-51-3	kobaltnatá sůl propanové kyseliny	SML(T)=0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)	
83595	0119345-01-6	reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu	SML=18 mg/kg V souladu se specifikacemi uvedenými v příloze II	
83700	000141-22-0	(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselina	SML = 42 mg/kg	
84800	000087-18-3	4-terc-butylfenyl-salicylát	SML =12 mg/kg	
84880	000119-36-8	methyl-salicylát	SML = 30 mg/kg	
85760	012068-40-5	křemičitan lithno-hlinitý (2:1:1)	SML(T)=0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
85920	012627-14-4	křemičitan lithný	SML(T)=0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)	
86800	007681-82-5	jodid solný	SML(T)=1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)	
86880	-	natrium-monoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonát	SML = 9 mg/kg	
89170	013586-84-0	oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůl	SML(T)=0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)	
92000	007727-43-7	síran barnatý	SML(T)=1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)	
92320	-	tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyseliny	SML =15 mg/kg	
92560	038613-77-3	tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylen-difosfonit	SML =18 mg/kg	
92800	000096-69-5	4,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol)	SML = 0,48 mg/kg	
92880	041484-35-9	thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)	SML = 2,4 mg/kg	
93120	000123-28-4	didodecyl-thiodipropanoát	SML(T)=5 mg/kg (21)	
93280	000693-36-7	dioktadecyl-thiodipropanoát	SML(T)=5 mg/kg (21)	
94560	000122-20-3	triisopropanolamin	SML = 5 mg/kg	
95280	040601-76-1	1,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	SML = 6 mg/kg	
95360	027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion	SML = 5 mg/kg	
95600	001843-03-4	1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butan	SML = 5 mg/kg	
95000	028931-67-1	poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-trimethakrylát]-co-methyl-methakrylát		

DODATEK 1

PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ
Ref. č.	Číslo CAS	Název	Omezení a/nebo specifikace	
1	2	3	4	
18888	80181-31-3	3-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymer	SML = 0,05 mg/kg pro (E)-but-2-enovou kyselinu (jako nečistotu) a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy	

DODATEK II

SPECIFIKACE
Část A: Obecné specifikace
Materiály a výrobky vyrobené za použití aromatických isokyanátů nebo barviv připravených diazokopulací nesmí uvolňovat primární aromatické aminy (vyjádřeno jako anilin) ve stanovitelném množství (DL = 0,02 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin, včetně nejistoty měření). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.

Část B: Jiné specifikace
Ref. č	Jiné specifikace	
16690	Divinylbenzen
Může obsahovat až 40% ethylvinylbenzenu.	
18888	3-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymer	
	Definice	Tyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru se denně prohlížejí pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvarované granule obsahující přísady, jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím.	
	- Chemický název	Poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát)	
	- Číslo CAS	80181-31-3	
	- Strukturní vzorec		
	- Průměrná molekulová hmotnost	Nejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační chromatografickou metodou).
	
	- Obsah	Nejméně 98 %
poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny
3-D-hydroxybutanové a kyseliny 3-D-hydroxypentanové.	
	Popis	Po izolaci bílý až krémově bílý prášek.	
	Vlastnosti
- Identifikační zkoušky:		
	- Rozpustnost	Rozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.	
	- Migrace	Velikost migrace but-2-enové kyseliny (krotonové kyseliny) nesmí překročit 0,05 mg na kg potraviny.	
	- Čistota	Před granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:	
	- Dusík
- Zinek
- Měď
- Olovo
- Arsen
- Chrom	Nejvýše 2 500 mg/kg plastu
Nejvýše 100 mg/kg plastu
Nejvýše 5 mg/kg plastu
Nejvýše 2 mg/kg plastu
Nejvýše 1 mg/kg plastu
Nejvýše 1 mg/kg plastu	
23 547	polydimethylsiloxan (MW > 6 800)
Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (=100 centistokesů) při 25°C	
25385	triallylamin
40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.	
38320	4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methylbenzoxazolyl)stilben
Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)	
43680	Chlordifluormethan
Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky	
47210	Dibutylthiocíničitá kyselina, polymer	
-	Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n =1,5 - 2)	
76721	Polydimethylsiloxan (MW > 6 800) Minimální viskozita 100x 10-6 m2.s-1(=100 centistokesů) při 25°C	
83595	Reakční produkty di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4 di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu.
Složení
- 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]
(číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot.1)
- 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]
(číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
- 3,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]
(číslo CAS 118421-01-5) (1 - 5 % hmot.)
- 4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]
(číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
- tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit
(číslo CAS 31570-04-4) (9 - 18 % hmot.)
- 4,4'-bifenylenbis{[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]}
(číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
Jiné specifikace:
- Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
- Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C	
88640	Sójový olej, epoxidovaný
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6	
95859	Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25:
nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 11x10-6 m2.s-1(=11 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.	
95883	Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25:
nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 8,5x10-6 m2.s-1(=8,5 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.	
__________
1 použité množství látky/množství směsi

DODATEK III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEB0 SPECIFIKACE“
(1)	Varování: existuje riziko, že by mohl být SML překročen pro tukové simulanty.
(2)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno součtem migrací následujících látek udaných pod Ref. čísly:10060 a 23920.
(3)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref. čísly:15760,16990, 47680, 53650, 89440.
(4)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref čísly:19540,19960 a 64800.
(5)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref čísly:14200,14230 a 41480.
(6)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref čísly: 66560 a 66580.
(7)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.
(8)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref čísly: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.
(9)	Varování: existuje riziko, že migrace látky zhoršuje organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a výsledný produkt nevyhovuje ustanovení § 3 odstavce 1 vyhlášky
(10)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120.
(11)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 45200, 64320, 81680 a 86800.
(12)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročena úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 36720, 36800, 36840 a 92000.
(13)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 39090 a 39120.
(14)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 44960, 68078, 82020 a 89170
(15)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 a 61600.
(16)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 46600, 67520 a 83599.
(17)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 a 51120.
(18)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 67600, 67680 a 67760.
(19)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 60400, 60480 a 61440.
(20)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref. čísly: 66400 a 66480.
(21)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 93120 a 93280.
(22)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly:17260 a 18670.
(23)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 13620, 36840, 40320 a 87040
(24)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 13720 a 40580.
(25)	SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref čísly: 66560 a 51570.
(26)	QM(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství následujících látek uvedených pod Ref čísly:14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270.