Příloha č. 11 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Podklady k omezování přírodního    ozáření ze stavebních materiálů               
(k  § 60 a k  § 63 odst. 2    písm. a) vyhlášky)        

Tabulka č. 1 
Směrné hodnoty hmotnostní    aktivity ve stavebním materiálu    

---------------------------------------------------		+-----------------------                     
Stavební materiál                    			| Hmotnostní aktivita                                                          
						|   Ra-226 [Bq/kg]    
---------------------------------------			+-----------	+-----------	+-----------    
popis                                     			| kód podle 	|  použití  	| použití                                              
						| Standardní	|pro stavby 	|výhradně                                              
						|klasifikace	|s pobytovým	|pro stavby                                              
						|  produkce 	|  prostorem	| jiné než                                              
						|           		|           		|s pobytovým                                              
						|           		|           		|prostorem    
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
stavební kámen                            			|     14.1   		|    120   	 	|   500    
písek, štěrk, kamenivo a jíly            		 |    14.2   		|     80    		|   300    
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
popílek a škvára pro stavební účely       		|     120   	 	|   300    		|  
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
keramické obkladačky a dlaždice           		|    26.3   	  	  120    		|   500    
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
cihly a jiné výrobky z pálené hlíny    pro		|    26.4   		|     80    		|   300    
stavební účely                            			|           		|           		|   
 ---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
cement, vápno, sádra                      		|    26.5   		|     80    		|   300    
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------   
 výrobky z betonu, sádry a cementu pro     	|    26.6   		|    80    		|   300    
stavební účely,                           			|           		|           		| 
výrobky z    pórobetonu pro stavební účely|          	|           		|    		|  
---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------    
výrobky z přírodního kamene pro           		|    26.7  	 	|    120    		|   500    
stavební účely                            			|           		|           		|   
 ---------------------------------------			+  -----------	+  -----------	+  -----------        

Tabulka č. 2 
Hodnoty  hmotnostní     aktivity,  při  jejichž  překročení     nesmí být stavební materiál uveden do    oběhu    

---------------------------------------------------	+-----------------------                    
Stavební materiál                     				|Hmotnostní aktivita                                                          
							|  Ra-226 [Bq/kg]    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
popis                                     		| kód podle 	|  použití  	|  použití                                              
					| Standardní	|pro stavby 	| výhradně                                              
					|klasifikace	|s pobytovým	| pro stavby                                              
					|  produkce 	| prostorem 	| jiné než                                              
					|           		|           		|s pobytovým                                              
					|           		|           		| prostorem    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
stavební kámen                            		|    14.1   		|     200   		|    1000    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
písek, štěrk, kamenivo a jíly          	|    14.2   		|     150  	 	|    1000    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
popílek a škvára pro stavební účely	|           		|     200   		|    1000    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
keramické obkladačky a dlaždice	|    26.3   		|     200   		|    1000    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
cihly a jiné výrobky z pálené hlíny 	|    26.4   		|     150   		|    1000 
pro    stavební účely                     	|               		|           		|    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
cement, vápno, sádra                      	|    26.5   		|     150   		|    1000    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
výrobky z betonu, sádry a cementu	|    26.6   		|     150   		|    1000 
pro    stavební účely                     	            		|           		| 
výrobky z    pórobetonu pro stavební účely|              	|           		|    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------    
výrobky z přírodního kamene pro           	|    26.7   		|     200   		|    1000    
stavební účely                            		|           		|           		|    
---------------------------------------		+-----------	+-----------	+-----------        

Tabulka č. 3 
Rozsah rozborů obsahu    přírodních radionuklidů ve stavebním    materiálu    

-------------------	+------------------------	+------------------------------    
Stavební materiál  	|   Použití pro    stavby   	| Použití výhradně pro stavby                       
						| s pobytovým
			|     jiné než s pobytovým 	|  prostorem	                        	
			|    prostorem   		|
 -------------------	+------------------------	+------------------------------    
všechny druhy     	|   jednou za 3    měsíce  	|       jednou za 2 roky    
cihel,             		|   hmotnostní    aktivita  	|  hmotnostní aktivita Ra-226   
tvárnic a betonů   	|    Ra-226 ve    vzorku    	|          ve vzorku   
 -------------------	+------------------------	+------------------------------    
ostatní stavební   	|     jednou za rok         	|       jednou za 2 roky 
materiály             	|   hmotnostní aktivita  	|     hmotnostní aktivita Ra-226                       
			|   Ra-226 ve vzorku         	|           ve vzorku    
-------------------	+------------------------	+-----------------------------